ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ»

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ОСАЖДЕНИЯ АСФАЛЬТО-СМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ

№ П1-01.05 ТТР-0002

ВЕРСИЯ 3

МОСКВА

2024

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ	4

1.	МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОКРЫТИЙ	5

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ	6

3.	ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ	7

3.1.	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.2.	СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ	9

3.3.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ	10

4.	СТРУКТУРА ОТЧЁТА	12

5.	ССЫЛКИ	16

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная методика разработана для проведения стендовых испытаний защитных покрытий для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО.

Стендовые испытания может инициировать ОГ в рамках решения производственных задач.

Стендовые испытания проводятся в специализированной испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации (НАО) РОСАККРЕДИТАЦИЯ в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», обладающая соответствующими областями аккредитации и имеющая производственный опыт в этом направлении.

Полученные результаты стендовых испытаний покрытий НКТ, выполненные в специализированной лаборатории, в обязательном порядке проходят экспертную оценку с выдачей технического заключения о возможности промышленного применения конкретной марки покрытия.

До начала испытаний в специализированную лабораторию должны быть представлены Технические условия на НКТ с внутренним защитным покрытием.

Образцы НКТ с внутренним покрытием для испытаний поступают в лабораторию с сопроводительной документацией, в которой должны быть представлены технические данные на эти образцы.

Методика позволяет определять допустимые к применению покрытия, факт недостижения требуемой эффективности покрытий при промышленном применении считается нарушением технологии нанесения покрытий производителями.

НКТ с внутренним защитным покрытием, нанесенным на предприятиях, а также техническая документация по использованию и применению покрытий, должны пройти экспертизу на соответствие Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб» в специализированной организации.

После проведения лабораторных испытаний покрытия и получения положительного экспертного заключения о соответствии Типовым требованиям Компании 
№ П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб» покрытие допускается к стендовым испытаниям.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся с целью исследования качества внутреннего защитного покрытия НКТ, для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО, а также обоснования для применения на объектах добычи нефти Компании.

- МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОКРЫТИЙ

На основании результатов ОПИ. Покрытия, прошедшие успешно ОПИ на любой скважине в рамках конкретной группы месторождений одного типа АСПО (Приложение 2 настоящих Типовых требований), могут применяться для групп месторождений с данным диапазоном содержания АСПО и соответствующей максимальной пластовой температурой (до 60 ºС, от 61 ºС до 80 ºС, от 81 ºС до 110 ºС и более 111 ºС).

На основании стендовых испытаний. Покрытия, прошедшие успешно стендовые испытания на нефти одного типа АСПО и достигшие критерия эффективности согласно Таблице 4, могут применяться для групп месторождений с данным диапазоном содержания АСПО в соответствии с типом покрытия (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4).

Выбор внутреннего защитного покрытия НКТ способного в определенных условиях предотвращать осаждения АСПО проводится в несколько этапов.

На первом этапе, необходимо определить к какой группе месторождений, по признакам, характеризующем осаждение АСПО, относится объект, на котором планируется применение НКТ с покрытием от осложняющего фактора АСПО. Группирование месторождений представлено в Таблице 4. По каждой группе определен перечень покрытий, успешно прошедших опытно-промысловые испытания и стендовые испытания.

На втором этапе, выполняется выбор покрытия по результатам положительных ОПИ и стендовых испытаний (Таблица 4).

Все новые виды внутренних покрытий, ранее не применявшиеся на месторождениях Компании, должны иметь положительное заключение по результатам стендовых испытаний.

Третий этап – стендовые испытания.

Положительным результатом стендовых испытаний является значение показателя снижения прироста массы отложений АСПО равное (или более) критерию эффективности.

Критерий эффективности рассчитывается по формуле:

(1)

где:

m1 – масса АСПО, на внутренней поверхности испытуемого сегмента трубы без защитного покрытия;

m2 – масса АСПО, на внутренней поверхности испытуемого сегмента трубы с защитным покрытием.

Для покрытий, успешно прошедших ОПИ, при проведении стендовых испытаний на нефти рассматриваемой группы месторождений по типу и содержанию АСПО, значение критерия эффективности принимается равным наихудшему проценту снижения массы отложившегося АСПО на НКТ с внутренним покрытием по сравнению с черной трубой.

Для покрытий, успешно прошедших ОПИ на нефти рассматриваемой группы месторождений по типу и содержанию АСПО, но непрошедших стендовых испытаний на нефти данных месторождений, значение критерия эффективности принимается равным наихудшему проценту снижения массы отложившегося АСПО для НКТ с рассматриваемыми внутренним покрытием по сравнению с черной трубой для нефти из группы того же типа АСПО, но с большим содержанием АСПО.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

Образцами для стендовых испытаний являются отрезки (патрубки) НКТ с покрытием длиной не менее 150 мм, отрезки (патрубки) НКТ без покрытия с маркой стали 40Г2 по 
Межгосударственному стандарту ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия» длиной не менее 150 мм.

Количество образцов для каждой испытательной среды должно быть не менее трех.

Образцы НКТ с внутренним покрытием для испытаний предоставляются с наличием следующих документов:

- технические условия на НКТ с покрытием;

- сведения для занесения в базу данных:

- марка и специальная модификация покрытия;

- наименование и тип связующего лакокрасочного материала и праймера (грунтовки);

- № технических условий или № сертификата на материал покрытия и на праймер (грунтовку);

- количество слоев;

- нормируемая толщина покрытия;

- максимальная температура эксплуатации, для которой рекомендовано данное покрытие;

- сертификат качества.

- ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ

Исследования должны выполняться на испытательном циркуляционном стенде, позволяющем варьировать следующие условия:

- Температурный фактор:

  - температура циркулирующего продукта, С – 60С;

  - температура стенок образцов НКТ с покрытием, С - 20, 15, 10.

- Скорость потока – 0,1 м/с.

- Давление в контуре стенда – 0,01 МПа;

- Время экспозиции – 24 часа.

Циркулирующая среда – нефть с содержанием АСПО с месторождений заказчика. Нефть рекомендуется отбирать с пробоотборника или выкидной линии скважин того объекта разработки соответствующей группы месторождений, на котором планируется применение НКТ с покрытием и с обводненностью не более 20%. Скважина должна находиться в действующем фонде с постоянным режимом эксплуатации. Отбор флюида для стендовых испытаний производят в герметичную тару, с возможностью дальнейшей транспортировки до места расположения испытательного стенда объемом не менее 200 литров. Для максимального насыщения нефти АСПО отбор нефти предпочтительно производить с тех скважин, в которых уже эксплуатируются НКТ с покрытиями. Обязательные требования к отбираемой нефти – отсутствие использования в скважине химических, физических (кроме НКТ с покрытиями) и тепловых методов защиты НКТ от АСПО.

В качестве рабочего агента, в стендовых испытаниях, необходимо использовать пластовый флюид конкретного месторождения, на котором планируется применение НКТ с покрытиями, с подтвержденными физико-химическими свойствами (температура начала кристаллизации парафина, состав АСПО, обводненность флюида). Содержание АСПО в испытательной среде должно составлять не менее 20% по массе. Содержание парафина должно составлять не менее 10% по массе. Если содержание парафина менее указанных, то среда насыщается АСПО, которые отбираются из того объекта разработки на котором проходят испытания. Количество добавляемого АСПО должно определяться расчетным путем на основании лабораторных исследований в среде для стенда. АСПВ не должны иметь неорганические соединения и иметь содержание асфальтенов в своем составе не более 5%. АСПО отбирается с НКТ при подъеме подвески, для исключения попадания продуктов коррозии и неорганических отложений. Единые требования к «Модельным испытательным средам» (на основе нефти и АСПО) для каждого типа АСПО, кластера и типа НКТ с внутренним покрытием указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Единые требования к «Модельным испытательным средам»

| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБВОДНЕННОСТЬ, % | СОДЕРЖАНИЕ АСПО В НЕФТИ, % | ОБЪЕМ ОТЛОЖЕНИЙ АСПО ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, % | СОДЕРЖАНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ В ОТЛОЖЕНИЯХ АСПО ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, % | МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ, % | СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В АСПО ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид осложняющего фактора АСПО – «СА», «П», «С» | Не содержится | 0-40 | Содержание АСПО в испытательной среде должно составлять не менее 20% по массе. Содержание парафина должно составлять не менее 10% по массе. Если содержание парафина менее указанных – среда насыщается АСПО. Количество добавляемого АСПО должно определяться расчетным путем на основании лабораторных исследований в среде для стенда | Не более 5 | Не более 0,1 | Не допустимо |

Требования к обязательным испытательным температурным режимам для «Модельной испытательной среды» и «Рубашки охлаждения испытательных образцов (катушек «НКТ-черная и НКТ с внутренним покрытием») приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Требования к обязательным испытательным температурным режимам

| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ТИП ПОКРЫТИЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП №1 | ТИП №2 | ТИП №3 | ТИП №4 |
|  | ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОФ АСПО – «СА», «П», «С» |  |  |  |
| Температура флюида в контуре стенда | 60С | 60С | 60С | 60С |
| Температура рубашки охлаждения испытуемых образцов | 20С, 15С, 10С | 20С, 15С, 10С | 20С, 15С,10С | 20С, 15С, 10С |

В качестве образца предоставляются предлагаемые к применению отрезки (патрубки) НКТ с покрытием и без покрытия. До проведения стендовых испытаний, необходимо провести входной контроль и определить толщину, сплошность покрытия НКТ. Для пластовой нефти необходимо определить температуру начала кристаллизации парафинов, массовое содержание смол, асфальтенов и парафинов. Отбор проб необходимо проводить как с скважины, так и с испытательного стенда после гомогенизации флюида АСПО.

## СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Общие положения

Защитные свойства покрытий от осложняющего фактора АСПО оцениваются по показателю снижения массы отложившихся АСПО на поверхности металла с покрытием при стендовых испытаниях на нефти группы месторождений в % по сравнению с черной трубой в соответствии с критериями эффективности, указанных в Таблице 4.

Требуемые технические характеристики стенда, приборы и оборудование

Требуемые технические характеристики стенда:

- объем контура стенда – не менее 70 л;

- диапазон рабочих температур циркулирующего продукта, ⁰С – от плюс 20 до плюс 90;

- скорость моделируемого потока, м/с – 0,01 до 2 м/с;

- диапазон рабочих температур стенок образцов НКТ с покрытием, ⁰С – от нуля до плюс 60;

- давление в контуре стенда – 0,01 МПа;

- возможность установки при испытаниях не менее 2-х образцов НКТ одновременно;

- возможность съема образцов в процессе испытаний без слива среды;

- настройка и контроль за параметрами стенда в автоматическом режиме.

- стенд и насос должен быть в кси;

- производительность  насоса  – не менее 8 м3/ч для скорости 0,1 м/с для 2-х образцов;

- датчики температуры для проточной среды в диапазоне от 0 до +100С в маслобензостойком исполнении с погрешностью ± 0,5С;

- расходомер ультразвуковой в диапазоне измерений скорости потока от 0,05 до 5 м/с;

- аналитические весы с диапазоном измерений до 1 кг для образцов длиной 150 мм с точностью измерений 0,01 г.

Подготовительные работы

- До начала проведения эксперимента необходимо провести взвешивание образцов НКТ смоченными в модельной среде;

- Запускается циркуляция нефти без установленных образцов НКТ и осуществляется прогрев стенда в течение 2-3 часов с температурой 65С.

Состав, очередность и условия проведения испытаний

- Модельная среда насыщается АСПВ до пластовых концентраций и устанавливается температура 60С;

- На стенд устанавливаются образец НКТ без покрытия и образец НКТ с покрытием;

- Установленные в стенд образцы НКТ охлаждаются до температуры ниже начала кристаллизации парафина. Значение температуры должно подбираться исходя из целевой скорости формирования отложений АСПО на образцах за период экспозиции на стенде в соответствии с Таблицей И.1. Подбор требуемой температуры выбирается из значений наибольшей разницы по приросту массы отложившихся АСПО между «черной» трубой и трубой с покрытием при градиентах температуры 60/20,60/15,60/10;

- По выбранному градиенту температуры флюида и рубашки охлаждения испытываются остальные образцы труб с покрытиями в зависимости от количества заявленных к испытаниям образцов;

- Циркуляции нефти в стенде осуществляется при фиксированных постоянных температурных и скоростных режимах на всей протяженности времени экспозиции – 24 часа. По завершению экспозиции НКТ с отложениями АСПО взвешиваются и оценивается прирост массы. При необходимости продолжения эксперимента, сразу после взвешивания образцы устанавливаются на стенд и выполняется запуск циркуляции.

В процессе эксперимента контролируется температура проточной среды от 0 до 70С и температуры стенок испытуемых образцов труб НКТ от 0 до 30С. Экспериментальные исследования выполняются для сред и типов покрытий планируемых к промышленному применению. Для каждой нефти и покрытий планируемых к применению на скважине необходимо выполнить исследование динамики формирования отложений АСПО (массы отложений) в зависимости от температуры стенки НКТ. Количество задаваемых на стенде температур стенок НКТ – не менее 3-х для каждой среды и покрытия (Таблица 2). Скорость потока – 0,1 м/с. По окончании испытаний на различных температурных режимах, для расчета критерия эффективности или проведения дальнейших испытаний других покрытий, принимается тот температурный режим при котором наблюдается максимальная разница по массе отложений между «черной» трубой и трубой с покрытием.

## ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Покрытия, которые покажут в результате стендовых испытаний снижение прироста массы равно или выше значения критерия эффективности подлежат применению, все что ниже – применению не подлежат. Результаты измерений фиксируются в рабочих журналах. Внешний вид образцов до и после испытаний фиксируется фотосъемкой. Затем составляется отчет и оформляется протокол испытаний. Пример протокола представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Протокол результатов стендовых испытаний

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОБЪЕКТ РАЗРАБОТКИ | КЛАСТЕР | КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,% | МАССА АСПО, Г/ СНИЖЕНИЕ ПРИРОСТА МАССЫ,% |  |  |  |  |  | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОКРЫТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ЧЕРНАЯ» ТРУБА | MPLAG17/T (3 ТИП) | ТС3000F (3 ТИП) | ГИОТЭК 110 М (2 ТИП) | ГИОТЭК 90А (1 ТИП) | ЗЭТ (4 ТИП) |  |
| Подгорненское, С3 | П-АСПО2 | 18 | 34,43/100 | 26,17/24 | 15,04/56 | 30,79/11 | 32,14/7 | 7,69/ 78 | MPLAG17/T , ТС3000F,ЗЭТ |

На основании результатов испытаний составляется заключение (акт проведения стендовых испытаний в свободной форме), подписанный участниками проведения испытаний.

Отчет с результатами испытаний защитных покрытий НКТ направляется ИЛ/ИЦ, в ОГ.

- СТРУКТУРА ОТЧЁТА

  - Объекты исследований

- Перечень образцов труб НКТ (Таблица с перечнем+фотографии).

- Перечень нефтей с объектов Заказчика (Таблица с перечнем).

- Перечень отложений АСПО (таблица, фото АСПО в разделе «Состав АСПО»).

  - Определение структурного группового состава АСПО

- Описание метода исследований, таблица с результатами.

  - Определение температуры начала кристаллизации и масс. Содержание АСПО в нефти

- Таблица с полученными результатами

  - Определение плотности АСПО.

- Таблица с полученными результатами.

  - Определение адгезионной прочности соединения «АСПО-Защитное покрытие»

- Описание метода измерения (более подробное – в Приложении).

- Таблица с результатами испытаний, диаграмма.

  - Стендовые испытания

- Описание испытательного циркуляционного стенда АСПО + фотографии+ схема.

- Описание метода, последовательность операций согласно ТЗ.

- Массы образцов до испытаний (таблица).

- Таблица с результатами испытаний будет включать в себя следующие данные: название объекта (нефть), дата эксперимента, тип образца, продолжительность испытания, скорость потока, температура проточной среды, температура стенок, масса образцов после экспозиции, масса отложений на образце, разность масс между образцом с покрытием и без покрытия, плотность отложений, состав АСПО.

  - Зависимости, выводы

- Зависимость массы от температуры.

  - Результаты стендовых испытаний

- Значения масс, образовавшихся АСПО, оценка эффективности защитных покрытий.

- Заключение о применимости защитного покрытия при заданных гидродинамических режимах потока и температурных условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Фотографии образцов с отложениями после стендовых испытаний.

- Методика проведения стендовых испытаний.

- План работ.

|  | Таблица 4 Сведения по группированию месторождений, критериев эффективности и рекомендаций по применению покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП АСПО | НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА АСПО | ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АСПО | ДИАПАЗОН ПО СОДЕРЖАНИЮ АСПО, % | ТИП ПОКРЫТИЯ СОГЛАСНО Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0002 | КОД | КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО СНИЖЕНИЮ ПРИРОСТА МАССЫ АСПО, % | РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ | РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПИ | РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПИ И СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ |
| СА | смолисто-асфальтеновый | АСПО1 | 0-10 | Тип1 | СА-АСПО1-Тип1 | 33 |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип2 | СА-АСПО1-Тип2 |  |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип3 | СА-АСПО1-Тип3 |  |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип4 | СА-АСПО1-Тип4 |  |  |  |  |
|  |  | АСПО2 | 11-20 | Тип1 | СА-АСПО2-Тип1 | 33 | Гиотек 110М; ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | АнтиАСПО-80; ТС3000F; MPLAG17/T | АнтиАСПО-80, ТС3000F, Гиотек 110М, MPLAG17/T, ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип2 | СА-АСПО2-Тип2 |  | Гиотек 110М; ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F, Гиотек 110М, MPLAG17/T, ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип3 | СА-АСПО2-Тип3 |  | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ; |
|  |  |  |  | Тип4 | СА-АСПО2-Тип4 |  | ЗЭТ |  | ЗЭТ |
|  |  | АСПО3 | 21 и выше | Тип1 | СА-АСПО3-Тип1 | 28 | Гиотек 90А ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ |  | Гиотек 90А ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип2 | СА-АСПО3-Тип2 |  | ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ |  | ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип3 | СА-АСПО3-Тип3 |  | ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ | ТС3000F | ТС3000F, MPLAG17/T, ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип4 | СА-АСПО3-Тип4 |  | ЗЭТ |  | ЗЭТ |
| П | парафиновый | АСПО1 | 0-10 | Тип1 | П-АСПО1-Тип1 | 27 | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип2 | П-АСПО1-Тип2 |  | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип3 | П-АСПО1-Тип3 |  | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип4 | П-АСПО1-Тип4 |  | ЗЭТ |  | ЗЭТ |
|  |  | АСПО2 | 11-20 | Тип1 | П-АСПО2-Тип1 | 18 | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип2 | П-АСПО2-Тип2 |  | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип3 | П-АСПО2-Тип3 |  | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T; ЗЭТ |
|  |  |  |  | Тип4 | П-АСПО2-Тип4 |  | ЗЭТ |  | ЗЭТ |
|  |  | АСПО3 | 21-40 | Тип1 | П-АСПО3-Тип1 | 18 |  | ТС3700; ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3700; ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип2 | П-АСПО3-Тип2 |  |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип3 | П-АСПО3-Тип3 |  |  | ТС3000F, MPLAG17/T | ТС3000F, MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип4 | П-АСПО3-Тип4 |  |  |  |  |
|  |  | АСПО4 | 41 и выше* | Тип3 | П-АСПО4-Тип3 | требуется ОПИ |  |  |  |
| С | смешанный | АСПО1 | 0-10 | Тип1 | С-АСПО1-Тип1 | 27 |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип2 | С-АСПО1-Тип2 |  |  | ТС3000F; MPLAG17/T | ТС3000F; MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип3 | С-АСПО1-Тип3 |  |  | ТС3000F, MPLAG17/T; | ТС3000F, MPLAG17/T |
|  |  |  |  | Тип4 | С-АСПО1-Тип4 |  |  |  |  |
|  |  | АСПО2 | 11-20 | Тип1 | С-АСПО2-Тип1 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип2 | С-АСПО2-Тип2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип3 | С-АСПО2-Тип3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип4 | С-АСПО2-Тип4 |  |  |  |  |
|  |  | АСПО3 | 21 и выше | Тип1 | С-АСПО3-Тип1 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип2 | С-АСПО3-Тип2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип3 | С-АСПО3-Тип3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип4 | С-АСПО3-Тип4 |  |  |  |  |

Примечание: *для нефти с содержанием АСПО более 40% результаты стендовых испытаний не распространяются. Необходимо проведение ОПИ.

- ССЫЛКИ

  - Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

  - Межгосударственный стандарт ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия».

  - Типовые требования Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб».