ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ»

ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

№ П1-01.05 ТТР-0002

ВЕРСИЯ 3

МОСКВА

2024

- СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ	4

1.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ  ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ	5

2.	ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ	10

2.1.	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ и Параметры испытаний	10

2.2.	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	11

2.3.	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	11

2.3.1.	ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 58346-2019 «ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ»	12

2.3.2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ»	13

2.3.3.	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ  ГОСТ 9.407-2015 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ВИДА»	15

2.3.4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЛОШНОСТИ ПО МЕТОДУ А  ASTM G62 «СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЗАЩИТНОМ ПОКРЫТИИ ТРУБОПРОВОДА»	15

2.3.5.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ  ПО МЕТОДУ В ASTM G62-14 «СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЗАЩИТНОМ ПОКРЫТИИ 
ТРУБОПРОВОДА»	16

2.3.6.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ РЕШЕТЧАТОГО НАДРЕЗА	17

2.3.7.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ Х-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА	19

2.3.8.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ V-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА	20

2.3.9.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ ОТРЫВА	21

2.3.10.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРЯМОМ УДАРЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА БЫСТРУЮ ДЕФОРМАЦИЮ (ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ)»	23

2.3.11.	СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ ПРИ ТРЕХТОЧЕЧНОМ ИЗГИБЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 58346-2019 «ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»	24

2.3.12.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ МАССЫ ПРИ ИСТИРАНИИ ПО ASTM D 4060-14 «СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТИРАНИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТАБЕРА»	26

2.4.	ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ	27

2.4.1.	ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 9.403-2022 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ» (МЕТОД А)	27

2.4.2.	ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЯНОГО ПАРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 9.409-88 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАШИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ» (МЕТОД В)	28

2.4.3.	ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕМЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ПО ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР» В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	29

2.4.4.	ИСПЫТАНИЯ НА ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	30

2.4.5.	ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	30

2.4.6.	ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К БЫСТРОЙ ДЕКОМПРЕССИИ	31

2.4.7.	ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННОМУ ДАВЛЕНИЮ И ТЕМПЕРАТУРЕ АГРЕССИВНОЙ
 СРЕДЫ	32

2.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ	34

2.5.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ	37

3.	ССЫЛКИ	38

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная программа разработана для проведения лабораторных испытаний защитных покрытий на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к внутренним покрытиям НКТ, стойких в условиях эксплуатации нефтяных месторождений.

Лабораторные испытания может инициировать ОГ в рамках решения производственных задач.

Лабораторные испытания проводятся в специализированной испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации (НАО) РОСАККРЕДИТАЦИЯ в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», и имеющей соответствующую область аккредитации.

Полученные результаты лабораторных исследований покрытий НКТ, выполненные в сторонней специализированной лаборатории, в обязательном порядке проходят экспертную оценку в ООО «РН-БашНИПИнефть» c выдачей технического заключения о соответствии конкретному типу покрытия.

Образцы НКТ с внутренним покрытием для испытаний поступают в лабораторию с сопроводительной документацией, в которой должны быть представлены технические данные на эти образцы.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся с целью исследования качества внутреннего защитного покрытия НКТ, оценки его эффективности, а также обоснования для применения на объектах добычи нефти Компании.

Основной задачей проведения испытаний является определение стабильности показателей, характеризующих защитные свойства покрытий после лабораторного воздействия, имитирующего различные условия эксплуатации.

Условия эксплуатации и комплексное воздействие осложняющих факторов имитируют ускоренные испытания. Режимы ускоренных испытаний выбираются согласно Государственному стандарту ГОСТ 9.083-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы укоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах»:

- максимальная температура испытания должна быть ниже температуры кипения агрессивной среды на 10-20 °С;

- минимальная температура испытания должна быть не менее чем на 10-20 °С выше рабочей температуры;

- испытательные концентрации агрессивной среды (кроме кислот) должны быть больше рабочей концентрации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

Внутреннее покрытие должно обеспечивать защиту внутренней поверхности НКТ от коррозионного воздействия водонефтегазовых сред различной степени агрессивности в течение всего срока эксплуатации, а также защиту от абразивного и гидроабразивного износа и отложений АСПО.

Осложняющими факторами при эксплуатации НКТ согласно Положению Компании 
№ П1-01.05 Р-0411 «Требования по классификации причин отказов и порядок расследования отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда скважин», являются:

- солеотложение;

- коррозионная агрессивность;

- эрозионная агрессивность;

- механические примеси;

- АСПО;

- газогидратные отложения;

- высоковязкие нефти;

- эмульсия;

- высокая температура пласта;

- высокий газовый фактор.

Внутренние покрытия защищают НКТ от потери металла в результате коррозии и абразивного и гидроабразивного износа, снижают образование АСПО.

Для градации различных видов покрытий по стойкости к осложняющим факторам при построении рейтинга испытательные среды и параметры испытаний выделены в группы:

- коррозионная стойкость, стойкость к углекислотной коррозии, стойкость к сероводородной и смешанной коррозии;

- эрозионная стойкость, стойкость к отложению АСПО;

- обеспечение равнопрочности системы защиты: тело НКТ – ниппель резьбы – резьба муфты – межниппельное пространство муфты.

При выборе защитного покрытия необходимо учитывать факторы, определяющие опасность потери металла (коррозии и эрозии внутренней поверхности НКТП):

- состав транспортируемой среды;

- состав газа;

- температуру и давление в системе;

- наличие абразивных частиц в потоке жидкости;

- наличие АСПО;

- возможность системы обеспечить равнопрочность системы НКТ.

В процессе транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения и монтажа покрытие должно выдерживать воздействие окружающей среды без отслаивания, растрескивания и нарушения сплошности при температурах от минус 60 ºС до плюс 60 ºС.

Внутреннее покрытие НКТ должно обладать такими свойствами, которые позволяют применение в вертикальных и наклонно-направленных скважинах с различными геолого-техническими характеристиками.

Внутреннее покрытие должно выдерживать воздействие водяного пара и горячей воды, кислотные и щелочные обработки.

В зависимости от условий эксплуатации (пластовой температуры и наличия коррозионно-агрессивных газов (СО2, H2S и H2S+CO2) в добываемой среде) покрытия классифицируются по следующим типам:

- тип 1 – пластовая температура до 60 ºС (максимальная температура эксплуатации 80 ºС), эксплуатация на фонде скважин, осложненых наличием в добываемой продукции агрессивных газов СО2, H2S и H2S+CO2, осложненых эрозией-и гирообразивным износом, а также АСПО;

- тип 2 – пластовая температура до 80 ºС (максимальная температура эксплуатации 100 ºС), эксплуатация на фонде скважин, осложненых наличием в добываемой продукции агрессивных газов СО2, H2S и H2S+CO2, осложненых эрозией-и гирообразивным износом, а также АСПО;

- тип 3 – пластовая температура до 110 ºС (максимальная температура эксплуатации 130 ºС), эксплуатация на фонде скважин, осложненых наличием в добываемой продукции агрессивных газов СО2, H2S и H2S+CO2, осложненых эрозией-и гирообразивным износом, а также АСПО;

- тип 4 – пластовая температура - без ограничений.

Таблица 1

Классификация типов внутренних защитных покрытий НКТ

| Тип внутреннего покрытия НКТ | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная пластовая температура | Максимальная температура эксплуатации | АСПО (по результатам ОПИ, при наличии методики по ЛИ) | ОФ Эрозия-Гидрообразивныц износ (по результатам ЛИ) | ОФ «Углекислотная коррозия СО2» (по результатам ЛИ) | ОФ «Сероводородная коррозия (Н2S)», «Смешанная Углекислотная + Сероводородная коррозия (СО2+Н2S)» (по результатам ЛИ) |
| Тип 1 | до 60 ºС | 80 °С | Да | Да | Да | Нет или Да* |
| Тип 2 | до 80 ºС | 100 °С | Да | Да | Да | Нет или Да* |
| Тип 3 | до 110 ºС | 130 °С | Да | Да | Да | Нет или Да* |
| Тип 4 | Без ограничений |  | Да | Да | Нет | Нет |

Примечание.

* – для ОГ Компании осложнённых наличием в добываемой продукции агрессивных газов H2S и H2S+CO2.

Покрытия НКТ должны обеспечивать уровень технических требований, указанных в Таблице 2, до и после испытаний в средах согласно Таблице 3.

Таблица 2

Технические требования к защитным покрытиям внутренней поверхности НКТ

| №п/п | Наименование показателя | Норма | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид |  | ГОСТ Р 58346-2019, ГОСТ 9.302-88, п. 2.3.1 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2,3 – Гладкое однотонное покрытие. Допускается шагрень, отдельные штрихи, волнистость.Не допускается наличие рисок, потеков, кратеров, пор, включений. Тип 4 – Блестящее гладкое покрытие без видимой шероховатости, а также без пузырей, сквозных пор, трещин и других дефектов, обнажающих металл |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2,3 – Отсутствие разрушений: пузырей, растрескивания, отслаивания, точечной коррозии. Допускается изменение цвета и потеря блеска Тип 4 – Отсутствие разрушения покрытия в виде отслаивания, трещин и точечной коррозии металла допускается изменение цвета и блеска покрытия |  |
| 2 | Защитные свойства покрытия, балл, не более | Тип 1, 2, 3 – АЗ 1 Тип 4 – Неприменимо | ГОСТ 9.407-2015, п. 2.3.3 |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям |  |  |
| 3 | Толщина покрытия, мкм | Согласно заявленным характеристикам | ГОСТ 31993-2013, п. 2.3.2 |
| 4 | Диэлектрическая сплошность покрытия, методом мокрой губки при напряжении 90 В |  | (для покрытий толщиной не более 250 мкм) ASTM G62-14 метод А п. 2.3.4 |
|  | в исходном состоянии | Отсутствие пробоя для всех типов покрытий |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2 3 – Отсутствие пробоя Тип 4 – пробой допустим |  |
| 5 | Диэлектрическая сплошность покрытия, высоковольтным методом при напряжении 5 В/мкм |  | (для покрытий толщиной более 250 мкм) ASTM G62-14 метод В, п. 2.3.5 |
|  | в исходном состоянии | Отсутствие пробоя для всех типов |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2 3 – Отсутствие пробоя Тип 4 – пробой допустим |  |
| 6 | Адгезия покрытия к стали методом решетчатого надреза, балл, не более |  | (для покрытий толщиной до 250 мкм) ГОСТ 31149-2014 п. 2.3.6 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2 – 1 Тип 3 – 2 Тип 4 – метод неприменим |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2 – 2 Тип 3 – 2 Тип 4 – метод неприменим |  |
| 7 | Адгезия покрытия к стали методом Х-образного надреза, балл, не более |  | (для покрытий толщиной более 250 мкм) ГОСТ 32702.2-2014, п. 2.3.7 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2 – 1 Тип 3 – 2 Тип 4 – метод неприменим |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2 – 2 Тип 3 – 3 Тип 4 – метод неприменим |  |
| 8 | Адгезия покрытия к стали методом V-образного надреза, балл, не более |  | ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013, п. 2.3.8 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2, 3 – 1 Тип 4 – метод неприменим |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Тип 1, 2, 3 – 3 Тип 4 – метод неприменим |  |
| 9 | Адгезия покрытия к стали методом отрыва, МПа, не менее |  | ГОСТ 32299-2013, п. 2.3.9 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2, 3 – 15 Тип 4 – 10 |  |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям | Для всех типов - Снижение не более 40 % от исходного значения, не допускается коррозия в месте отрыва |  |
| 10 | Прочность покрытия при прямом ударе (диаметр бойка 16 мм, масса груза 3 кг), Дж, не менее в исходном состоянии | Тип 1, 2, 3 – 5,0 Тип 4 - метод неприменим | ГОСТ Р 53007-2008 |
|  | после испытаний: на стойкость к агрессивным средам; на стойкость к воздействию водяного пара; на стойкость к переменным температурам; на стойкость к автоклавным испытаниям; на морозостойкость; на теплостойкость | Тип 1, 2, 3 – 4,0 Тип 4 – метод неприменим |  |
| 11 | Стойкость покрытия при трехточечном изгибе, мм, не менее |  | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.3.10 |
|  | в исходном состоянии | Тип 1, 2, 3 – Отсутствие трещин и отслаивания Тип 4 – метод неприменим |  |
|  | после испытаний: на стойкость к переменным температурам | Тип 1, 2, 3 – Отсутствие трещин и отслаивания Тип 4 – метод неприменим |  |
| 12 | Потеря массы при истирании на абразивном ротационном приборе, CS-17, при нагрузке 1000 г после 1000 циклов вращения, мг, не более | Для всех типов – 60 | ASTM D 4060-14, п. 2.3.11 |
| 13 | Снижение массы отложившихся АСПО на поверхности металла с покрытием при стендовых испытаниях на нефти группы месторождений в % по сравнению с черной трубой | Тип нефти смолисто-асфальтенового типа (СА) СА-АСПО1 и СА-АСПО2 критерий эффективности – 33%, тип нефти смолисто-асфальтенового типа (СА) СА-АСПО3 критерий эффективности – 28%. Тип нефти парафинового типа (П) П-АСПО1 критерий эффективности – 27%, тип нефти парафинового типа (П) П-АСПО2 и П-АСПО3 критерий эффективности – 18%. Тип нефти смешанного типа (С) С-АСПО1 критерий эффективности – 27%, тип нефти смешанного типа (С) С-АСПО2 и С-АСПО3 критерий эффективности –18%* | Методика испытаний для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО |

Примечание: Максимальная температура эксплуатации для покрытия Типов 1, 2, 3 
(Таблица 1) соответствует температуре испытаний в автоклаве.

НКТ с внутренним защитным покрытием, нанесенным на предприятиях, а также техническая документация по использованию и применению покрытий, должны пройти экспертизу на соответствие данным техническим требованиям в специализированной лаборатории.

Если на заводе-производителе НКТП были проведены изменения, например, замена материала, праймера или грунтовки или изменения в технологии производства НКТП, реконструкции технологических узлов и т.п., то служба по контролю качества ремонта и эксплуатации оборудования для механизированной добычи должна запросить у завод-производитель новые технические условия или результаты внесения соответствующих изменений в действующие технические условия, а также запросить для проверки:

- техническую документацию;

- проведение лабораторных испытаний образцов продукции для оценки их соответствия техническим требованиям настоящего документа.

После проведения ЛИ покрытия и получения положительного экспертного заключения о соответствии техническим требованиям покрытие допускается к промышленному применению. Для ОФ АСПО технологической службой ОГ совместно с заводом-производителем проводятся стендовые испытания в соответствии с Методикой испытаний защитных покрытий на способность предотвращения осаждения асфальто-смолистопарафиновых отложений на насосно-компрессорных трубах Приложение 4 настоящих Типовых требований.

- ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

  - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ и Параметры испытаний

Защитные покрытия внутренней поверхности НКТ подвергаются воздействию нефтяных сред и ОФ, возникающих в процессе эксплуатации. Для оценки эффективности защитных покрытий внутренней поверхности НКТ ЛИ имитируют некоторые виды эксплуатационного воздействия.

Виды испытаний, испытательные среды и параметры испытаний покрытия для НКТ приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Испытательные среды и параметры испытаний покрытия НКТ

| № п/п | Испытательная среда | Параметры испытания |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, ºС | Давление, МПа | Продолжительность |  |
| I. Испытания на коррозионную стойкость (стойкость к агрессивным средам) |  |  |  |  |  |
| 1 | Дистиллированная вода | (90 ± 3) | Атмосферное | 1000 ч | ГОСТ 9.403-2022, п. 2.4.1 |
| 2 | Имитатор нефтепродуктов: смесь о-ксилола и толуола в соотношении 1:1 по объему | (20 ± 3) |  | 1000 ч |  |
| 3 | Раствор HCl* в воде 10 % | (50 ± 3) |  | 120 ч |  |
| 4 | Раствор NaOH в воде 10 % | (50 ± 3) |  | 120 ч |  |
| II. Испытания на стойкость к очистке от отложений |  |  |  |  |  |
| 5 | Водяной пар | (100 ± 3) | Атмосферное | 30 циклов | ГОСТ 9.409-88, п. 2.4.2 |
| III. Испытания на стойкость к переменным температурам в условиях хранения и транспортирования |  |  |  |  |  |
| 6 | Воздушная среда с переменными температурами | От минус (60 ± 3) до плюс (60 ± 3) | Атмосферное | 30 циклов | ГОСТ 27037-86, п. 2.4.3 |
| 7 | Воздушная среда | (60 ± 3) | Атмосферное | 3 ч | п. 2.4.4 |
| 8 | Воздушная среда | минус (60 ± 3) |  | 3 ч | п. 2.4.5 |
| IV. Испытания на стойкость к воздействию агрессивной среды под давлением при повышенной температуре** |  |  |  |  |  |
| Испытание на стойкость к декомпрессионному отслаиванию |  |  |  |  |  |
| 9 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 3,0 МПа CO2 + 7,0 МПа N2 | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 24 ч Сброс давления не более 5 с | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.6 |
| Испытание на стойкость к углекислотной коррозии |  |  |  |  |  |
| 10 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 5,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2 | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 240 ч Сброс давления не менее 10 мин | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.7 |
| V Испытание на стойкость к сероводородной и смешанной (углекислотной и сероводородной коррозии)*** |  |  |  |  |  |
| 11 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 1,0 МПа H2S + 4,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2** | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 240 ч Сброс давления не менее 10 мин | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.7 |
| VI. Испытание на стойкость к отложению АСПО(Смолисто-асфальтеновый, Смешанный, Парафиновый ) |  |  |  |  |  |
| 12 | Нефть конкретного месторождения | Тип 1,2,3,4 - при температуре среды ниже температуры кристализации АСПО | 0,01 | 24 часа | Методика испытаний для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО**** |

Примечания:

* – При применении НКТП в процессе реализации обработки призабойно зоны скважины с применением композиций плавиковой кислоты необходимо дополнительное испытание в 3 % растворе плавиковой кислоты (HF).

** – Испытания для покрытий Типа 4 неприменимы.

*** – Испытания проводятся для НКТП, применяемых на фонде скважин с осложняющим фактором «Сероводородной коррозия и (или) смешанная (углекислотная и сероводородная коррозия».

**** – Стендовые испытания проводятся в соответствии с Методикой испытаний для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО (Приложение 4). Для нефтей с содержанием АСПО более 40% результаты стендовых испытаний не распространяются. Необходимо проведение ОПИ (Приложение 2).

  - УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Перед испытаниями образцы с покрытием выдерживаются не менее 24 часов при температуре (25±10) °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Контрольные образцы хранят в лабораторном помещении при температуре (25±10) °С и относительной влажности воздуха не боле 80% в течение всего срока испытаний.

Измерения проводятся при температуре (25±10) °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

  - МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Определение физико-механических характеристик покрытия в исходном состоянии и после лабораторного воздействия проводится по методам, приведенным в Таблице 4.

Таблица 4

Методы контроля

| № п/п | Показатель | Метод |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | ГОСТ Р 58346-2019, ГОСТ 9.032-74 |
| 2 | Защитные свойства покрытия | ГОСТ 9.407-2015 |
| 3 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2013 |
| 4 | Диэлектрическая сплошность покрытия, при напряжении 90 В | ASTM G62-14 |
| 5 | Диэлектрическая сплошность покрытия, при напряжении 5 В/мкм | ASTM G62-14 |
| 6 | Адгезия покрытия к стали методом решетчатого надреза | ГОСТ 31149-2014 |
| 7 | Адгезия покрытия к стали методом Х-образного надреза | ГОСТ 32702.2-2014 |
| 8 | Адгезия покрытия к стали методом V -образного надреза | ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013 |
| 9 | Адгезия покрытия к стали методом отрыва | ГОСТ 32299-2013 |
| 10 | Прочность при прямом ударе (диаметр бойка 16 мм, масса груза 3 кг) | ГОСТ Р 53007-2008 |
| 11 | Стойкость покрытия при трехточечном изгибе | ГОСТ Р 58346-2019 |
| 12 | Потеря массы при истирании на абразивном ротационном приборе, CS-17, при нагрузке 1000 г после 1000 циклов вращения | ASTM D 4060-14 |
| 13 | Снижение массы отложившихся АСПО на поверхности металла с покрытием при стендовых испытаниях на нефти группы месторождений в % по сравнению с черной трубой | Методика испытаний для оценки свойств внутренних покрытий НКТ, характеризующих способность предотвращать осаждения АСПО (Приложение 34) |

### ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 58346-2019 «ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Общие положения

Внешний вид покрытия оценивается визуально при дневном освещении без применения увеличительных средств.

Проведение испытаний

Внешний вид покрытия оценивают:

- на исходных образцах;

- после испытаний образцов в различных условиях в соответствии с программой испытаний.

Исходные образцы.

Оценку внешнего вида покрытия исходных образцов проводят на всех представленных для испытаний образцах. Фиксируется цвет покрытия, сплошность, наличие сорности, пор, потеков и т.д.

Образцы после испытаний.

Внешний вид образцов, прошедших испытания, оценивается визуально в сравнении с контрольным образцом. При оценке не учитывается состояние покрытия на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.

Обработка результатов

В протоколе испытаний фиксируются следующие параметры:

- изменение цвета, блеска покрытия;

- наличие пузырей, сыпи;

- отслаивание;

- растворение;

- сморщивание; растрескивание;

- размягчение, набухание;

- состояние металла под покрытием; следы коррозии.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ»

Общие положения

Сущность метода заключается в определении толщины защитного покрытия, нанесенного на металлическую подложку, неразрушающим методом по Межгосударственному стандарту ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» (Метод 7С).

Приборы и оборудование

Толщиномер с диапазоном измерения от 0 до 1500 мкм и точностью измерения ± 2,5 мкм.

Проведение испытаний

Перед работой каждый прибор должен быть откалиброван в соответствии с инструкцией по применению с использованием калибровочных эталонов. Датчик толщиномера располагаются на покрытие строго перпендикулярно.

Для устранения факторов, влияющих на результаты, необходимо проводить калибровку прибора на образце из такого же материала, с такой же геометрией окрашиваемой поверхности (размеры, кривизна и толщина) и шероховатостью.

Примечание: Шероховатость может быть оценена различными методами и измерительными средствами, наиболее распространенными из которых являются:

- компараторы (эталоны сравнения) по Международному стандарту 
ИСО 8503-2:2012 «Подготовка стальных поверхностей перед нанесением защитных покрытий и относящихся к ним веществ. – Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 2. Степень подготовки ранее покрытой стальной основы после локального удаления прежних покрытий»;

- микроскоп по Международному стандарту ИСО 8503-3:2012 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 3. Степень подготовки швов, кромок и других участков с дефектами поверхности»;

- профилометр (или профилограф) по Международному стандарту 
ИСО 8503-4:2012 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 4: Метод для калибровки компараторов профиля поверхности ISO и для определения профиля поверхности – инструментальная процедура Стилуса»;

- метод реплик по стандартам Международному стандарту ИСО 8503-5:2003 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховаторсти стальной поверхности после струйной очистки. Часть 5. Метод отпечатков на ленте (реплик) для определения профиля поверхности: описание стандарта и тендеры»;

- электронные приборы.

Наиболее простым и доступным методом оценки шероховатости является использование компараторов ИСО, технические характеристики которых соответствуют Международному стандарту ИСО 8503-1:2012 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Характеристики шероховатости стальной подложки после пескоструйной обработки. Часть 1. Требования, термины и определения для компараторов ISO по оценке поверхностей».

Определение профиля шероховатости исследуемой поверхности при помощи компаратора Grit G201:

- меньше мелкой - ниже чем сегмент 1 (шероховатость меньше 25 мкм);

- мелкая - шероховатость между сегментами 1 и 2, но ниже, чем сегмент 2 (шероховатость от 25 мкм до 60 мкм);

- средняя – шероховатость между сегментами 2 и 3, но ниже, чем сегмент 3 (шероховатость от 60 мкм до 100 мкм);

- грубая – шероховатость между сегментами 3 и 4, но ниже, чем сегмент 4 (шероховатость от 100 мкм до 150 мкм);

- грубее грубой – 4 или более 42 (шероховатость более 150 мкм).

При отсутствии для калибровки образца с шероховатостью без покрытия производят корректирующее значение толщины покрытия.

В зависимости от профиля шероховатости поверхности вводится поправка к полученному результату измеряемой толщины покрытия по Таблице 5.

Таблица 5

Корректирующее значение толщины покрытия

| Профиль шероховатости поверхности в соответствии с ИСО 8503-1:2012 | Корректирующее значение, мкм «смещение нуля» |
| --- | --- |
| Мелкий | 10 |
| Средний | 25 |
| Грубый | 40 |

Корректирующее значение можно вводить в толщиномер при калибровке, как «смещение нуля» или вычитать из полученных показаний.

Для измерения толщины, датчик толщиномера помещается на покрытие так, чтобы он располагался перпендикулярно к поверхности покрытия. Измерения необходимо проводить на расстоянии не менее 20 мм от края образца. Записываются показания прибора в каждой точке измерения. Количество измерений, равномерно распределенных на образце не менее 5.

Обработка результатов

За результат измерений принимается среднее арифметическое значение всех измеренных показателей на каждом образце с учетом шероховатости.

### ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ 
ГОСТ 9.407-2015 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ВИДА»

Общие положения

Защитные свойства покрытия оцениваются визуально при естественном или искусственном дневном освещении при сравнении со стандартными изображениями разрушений, приведенными в Межгосударственном стандарте ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- приборы и оборудование

- источник света;

- лупы, в том числе измерительные;

- металлическая линейка по Межгосударственному стандарту ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия», с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с точностью ± 0,1 мм.

Проведение испытаний

Внешний вид образцов, прошедших испытания, оценивается в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». При оценке не учитываются состояние покрытия на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.

Фиксируются следующие параметры:

- растрескивание;

- отслаивание;

- сморщивание;

- растворение;

- образование пузырей (вздутий);

- коррозия металла.

Разрушения покрытия оценивают, по размерам интенсивности путем сравнения со стандартными изображениями.

Обработка результатов

После испытаний допускается слабое изменение цвета и блеска покрытия (не более двух баллов для блеска и цвета согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида»). Не допускаются разрушения, характеризующие защитные свойства покрытия, а именно: растрескивание, сморщивание, отслаивание, наличие сыпи, пузырей, коррозии металла.

В журнале испытаний фиксируется в баллах каждый параметр. За обобщенную оценку внешнего вида по комплексу изменений защитных свойств покрытия принимается максимальный балл, полученный одним из видов разрушений по Межгосударственному стандарту ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЛОШНОСТИ ПО МЕТОДУ А 
ASTM G62 «СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЗАЩИТНОМ ПОКРЫТИИ ТРУБОПРОВОДА»

Общие положения

Определение диэлектрической сплошности покрытия по ASTM G62-14 «Стандартные методы определения пропусков в защитном покрытии трубопровода» производится по методу влажной губки (метод А) для обнаружения дефектов в непроводящих покрытиях толщиной до 250 мкм, нанесенных на проводящее основание, используя обычную водопроводную воду и прикладывая напряжение 90 В.

Приборы и оборудование:

- низковольтный электроискровой дефектоскоп (метод А);

- магнитный толщиномер, с диапазоном измерений от 0 до 1500 мкм с точностью ±2,5 мкм;

- металлическая линейка по Межгосударственному стандарту ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия», с диапазоном измерений от 0 до 150 мм.

Проведение испытаний по методу А

На губку, смоченную водой (чистой или с добавлением смачивающего агента), подается низкое напряжение 90 В.

Губка помещается на проверяемую поверхность и перемещается по поверхности покрытия с постоянной скоростью.

При перемещении губки по дефектам покрытия жидкость проникает через мельчайшие отверстия на металлическую подложку и замыкает электрическую цепь.

Дефект покрытия определяется по звуковому сигналу системы сигнализации дефектоскопа.

Во избежание искажений результатов испытаний необходимо следить за положением губки на контролируемой поверхности. Губка должна располагаться на расстоянии не менее чем на 12,7 мм от края образца для испытаний или от границы зоны окрашивания на изделии.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ 
ПО МЕТОДУ В ASTM G62-14 «СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЗАЩИТНОМ ПОКРЫТИИ ТРУБОПРОВОДА»

Общие положения

Определение диэлектрической сплошности покрытия методом электроискровой дефектоскопии по ASTM G62-14 «Стандартные методы определения пропусков в защитном покрытии трубопровода» производится по высоковольтному методу (метод В) для обнаружения дефектов в непроводящих покрытиях, нанесенных на проводящее основание. Данный метод применяется для обнаружения дефектов в непроводящих покрытиях толщиной от 250 мкм с применением высоких напряжений (до 20000 В). Метод предназначен для выявления пористости и повреждения сплошности защитного покрытия с использованием электроискрового дефектоскопа. Несплошность обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и электродом в дефектных местах покрытия, а также посредством звукового или светового сигнала, выдаваемого дефектоскопом.

Приборы и оборудование

- электроискровой дефектоскоп, с диапазоном измерений от 0 до 30 кВ с точностью ± 0,1 кВ;

- толщиномер, с диапазоном измерений от 0 до 1500 мкм с точностью ±2,5 мкм;

- металлическая линейка по Межгосударственному стандарту ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия», с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с точностью ± 0,1 мм.

Проведение испытаний

Измеряется толщина покрытия с помощью толщиномера.С учетом толщины покрытия рассчитывается необходимое значение напряжения на приборе.

Например, при толщине 400 мкм, расчетное напряжение составит:

400 мкм х 5 В/мкм = 2000 В = 2 кВ.

- Подготовка прибора и проведение испытаний для выявления дефектов покрытия проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации для используемого прибора.

- Настраивается чувствительность прибора (при необходимости) на эталонных образцах с дефектами покрытия.

- Устанавливается расчетное значение напряжения на приборе и проводят определение диэлектрической сплошности по всей поверхности образца, отступив не менее чем 10 мм от его краев. Щуп располагается на тестируемой поверхности и передвигается его вдоль рабочей площади с установленным расчетным напряжением со скоростью не более 0,25 м/с.

- Фиксируется место дефекта (пробоя) и количество дефектов.

- Определяется диэлектрическую прочность путем измерения пробивного напряжения.

Пробивное напряжение – это напряжение, при котором будет пробой самого покрытия, и покрытие будет повреждено. Для определения пробивного напряжения следует провести щупом по участку рабочей поверхности, увеличивая напряжение медленно и плавно, пока искра не проскочит через покрытие, чтобы отметить значение напряжения.

Обработка результатов

Покрытие считается удовлетворительным, если при расчетном значении напряжения пробой покрытия отсутствует.

При наличии дефектных мест образец считается непрошедшим испытания.

Диэлектрическую прочность вычисляется путем деления пробивного напряжения на среднюю толщину покрытия.

В протокол записывается диэлектрическая сплошность покрытия (количество пропусков при наличии) при нормируемом напряжении.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ РЕШЕТЧАТОГО НАДРЕЗА

Общие положения

Метод решетчатого надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к металлической подложке и распространяется на покрытия толщиной до 250 мкм.

Испытание проводится в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».

Сущность метода заключается в нанесении на покрытие взаимно перпендикулярных надрезов и визуальной оценке состояния зоны решетчатого надреза.

Приборы и оборудование

- толщиномер;

- металлическая линейка;

- режущий однолезвийный инструмент;

- мягкая щетка;

- липкая лента 25 мм, полупрозрачная;

- лупа с увеличением 2-х или 3-х кратным.

Проведение испытаний

Толщиномером измеряется толщина защитного покрытия на трех участках поверхности образца в местах нанесения надрезов. Различие в толщине покрытия по длине не должно превышать 10% при использовании специально подготовленных образцов и 20% - при проведении испытаний на изделиях.

Производятся надрезы на покрытии в двух взаимно перпендикулярных направлениях с соблюдением заданного расстояния между ними, при этом давление на режущий инструмент должно быть постоянным. Скорость резания 20-50 мм/с. Все надрезы должны доходить до поверхности металлической подложки. Если невозможно из-за твердости или избыточной толщины прорезать покрытие до подложки, испытание является недействительным. Число надрезов в каждом направлении решетки должно быть равно шести. Диапазон расстояний между надрезами представлен в Таблице 6.

Таблица 6

Диапазон расстояний между надрезами

| Толщина покрытия, мкм | Расстояние между надрезами, мм | Характеристика подложки |
| --- | --- | --- |
| 0 – 60 | 1 | Твердая |
| 61 –120 | 2 | Твердая |
| 121 – 250 | 3 | Твердая |

Зона надрезов чистится мягкой щеткой. На зону надрезов приклеивается липкая лента. Для этого, удаляются два полных круга липкой ленты, после чего отрезается полоска длиной примерно 75 мм. Центр отрезанной ленты помещается на решетку параллельно одному из направлений надрезов и разглаживается лента пальцем по поверхности решетки и на расстоянии не менее 20 мм за решеткой. Через 5 мин после приклеивания ленты ее удаляется, держа за свободный конец и плавно отрывая за 0,5-1,0 с под углом, примерно 60°. Рекомендуется наклеивание и удаление ленты в каждом направлении решетки по меньшей мере один раз.

Испытание должно быть выполнено не менее чем на трех различных участках поверхности образца. Если результаты не совпадают на любых двух участках и различие превышает один балл, определение повторяется на трех других участках этой же или другой пластинки. Записываются результаты всех определений.

Обработка результатов

Осмотр поверхности зоны надрезов. Оценка результатов проводится по шести бальной шкале, приведенной в Таблице 7 согласно Межгосударственному стандарту 
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».

Таблица 7

Оценка поверхности величины адгезии

| Классификация «баллы» | Описание поверхности зоны решетчатого надреза |
| --- | --- |
| 0 | Края надрезов полностью гладкие; ни один из квадратов в решетке не отслоился |
| 1 | Отслоение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов. Площадь отслоений немного превышает 5% площади решетки |
| 2 | Покрытие отслоилось вдоль краев и (или) на пересечении надрезов. Площадь отслоений немного превышает 5%, но не более 15% площади решетки |
| 3 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полосами и (или) отслоилось частично или полностью на различных частях квадратов. Площадь отслоений превышает 15%, но не более 35% площади решетки |
| 4 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосами и (или) некоторые квадраты отделились частично или полностью. Площадь отслоений превышает 35%, но не более 65% площади решетки |
| 5 | Любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать 4-ым баллом шкалы |

За результат испытания принимается значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, при этом расхождение между значениями не должно превышать один балл.

При расхождении значений адгезии, превышающем один балл, испытание повторяются и за окончательный результат принимается среднее округленное значение, полученное в результате шести определений (на одной или двух пластинках).

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ Х-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА

Общие положения

Метод Х-образного надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к металлической поверхности и распространяется на покрытия с толщиной слоя выше 250 мкм.

Сущность метода заключается в нанесении на покрытие Х-образного надреза и визуальной оценке состояния надреза после отслаивания приклеенной к нему липкой ленты. Адгезия оценивается по шестибальной шкале.

Испытание проводится в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276:2-2007) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза».

Приборы и оборудование

- толщиномер;

- металлическая линейка;

- режущий однолезвийный инструмент;

- липкая лента 25 мм, полупрозрачная.

Проведение испытаний

Толщиномером измеряется толщину защитного покрытия на трех участках поверхности образца в предполагаемых местах нанесения Х-образных надрезов. Различие в толщине покрытия по длине не должно превышать 10% при использовании специально подготовленных образцов и 20% - при проведении испытаний на изделиях.

Производится 2 надреза длиной примерно 40 мм с пересечением их в середине под углом 30-45°. Надрез до металла следует делать одним прямым равномерным движением.

На зону надрезов приклеивается липкая лента. Для этого, удаляется два полных круга липкой ленты, после чего отрезается полоска длиной примерно 75 мм.

Центр ленты помещаются на пересечение надрезов в направлении острого угла и приглаживаются пальцем по всей длине надрезов, обеспечив хороший контакт с покрытием. Один конец полоски оставляется не приклеенным. Удаляется через 5 мин, держа за свободный конец и плавно отрывая за 0,5-1,0 с под углом примерно 60°

Обработка результатов

Осмотр поверхности покрытия с надрезами проводится при хорошем освещении. Результаты определений оцениваются по шестибальной шкале в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276:2-2007) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза»:

- балл 0 - отсутствие отслоения или удаления покрытия;

- балл 1 - следы отслоения или удаления покрытия вдоль надрезов и в месте их пересечения;

- балл 2 - выкрашивание покрытия вдоль любого из надрезов шириной до 1,5 мм;

- балл 3 - выкрашивание покрытия на большом количестве надрезов шириной до 3,0 мм;

- балл 4 - удаление покрытия с большей площади Х-образного надреза;

- балл 5 – удаление покрытия за пределами Х-образного надреза.

Испытания проводятся не менее чем на трех участках покрытия на образце. Если результаты не совпадают на любых двух участках и различие превышает один балл, определение повторяется на трех других участках этого же или другого образца. Записываются результаты всех определений.

За результат испытания принимается значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, при этом расхождение между значениями не должно превышать один балл.

При расхождении значений адгезии, превышающем один балл, испытание повторяется и за окончательный результат принимается среднее округленное значение, полученное в результате шести определений (на одной или двух пластинках).

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ V-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА

Общие положения

Метод V -образного надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к металлической поверхности.

Сущность метода заключается в нанесении на покрытие V -образного надреза и визуальной оценке состояния надреза. Адгезия оценивается по четырех бальной шкале.

Испытание проводится в соответствии с требованиями Национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013 «Трубы с наружным покрытием для подземных и подводных трубопроводов, используемых в транспортных системах нефтяной и газовой промышленности. Часть 2. Трубы с эпоксидным покрытием. Технические условия».

Испытания проводится не менее чем на трех участках покрытия на образце.

Приборы и оборудование

- режущий однолезвийный инструмент.

Проведение испытаний

Наносится V-образная насечка в виде двух линий длиной 20 мм, пересекающихся под углом от 30° до 45° на расстоянии примерно 5 мм от их концов. Можно воспользоваться уже готовым Х-образным надрезом.

Устанавливается острие ножа в точке пересечения под углом 45° градусов к поверхности, затем рывком сдвигается покрытие в пределах V-образной фигуры. Если покрытие не поддается или мало поддается удалению, повторяется это действие внутри V-образной фигуры не менее четырех раз, чтобы убедиться в целостности покрытия.

Обработка результатов

Осмотр поверхности покрытия с надрезами происходит при хорошем освещении. Результаты определений оцениваются по четырехбальной шкале в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013 «Трубы с наружным покрытием для подземных и подводных трубопроводов, используемых в транспортных системах нефтяной и газовой промышленности. Часть 2. Трубы с эпоксидным покрытием. Технические условия»:

- Балл 1: Ни в одной точке V-образной насечки покрытие не удаляется. По всей поверхности имеются участки сцепленного покрытия.

- Балл 2: Покрытие удаляется с трудом мелкими кусочками. Значительное количество покрытия остается сцепленным с поверхностью металла.

- Балл 3: Покрытие удаляется кусочками большей площади, чем острие ножа, введенное под покрытие. Часть покрытия остается сцепленным с поверхностью металла в пределах V-образной насечки.

- Балл 4: Покрытие удаляется целиком при минимальном сопротивлении. В пределах V-образной насечки не остается покрытия, сцепленного с поверхностью металла.

За окончательный результат принимается среднее округленное значение всех определений.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ ОТРЫВА

Общие положения

Метод применяется для количественного определения адгезии. Он основан на измерении минимального разрывного напряжения, необходимого для отделения или разрыва покрытия в направлении, перпендикулярном окрашиваемой поверхности.

Испытание проводится в соответствии с требованиями Межгосударственному стандарту ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) «Материалы лакокрасочные Определение адгезии методом отрыва».

Приборы и материалы

- разрывное испытательное устройство (разрывная машина, пневматические, гидравлические адгезиметры), обеспечивающие приложение растягивающего усилия устанавливается перпендикулярно окрашенной поверхности образца;

- испытательные цилиндры (далее грибки) диаметром 20 мм. Рабочая поверхность грибков до испытания должна быть обработана таким образом, чтобы она была перпендикулярна его продольной оси;

- режущее устройство (например, острый нож или фреза) для прорезания покрытия до металла вокруг грибка;

- клей, который выбирается с учетом того, что он не должен вызывать значительных изменений в покрытии, и адгезионные свойства которого должны быть выше, чем у испытуемого покрытия. Рекомендуется использовать двухкомпонентные эпоксидные составы без растворителя.

Проведение испытаний

Испытания проводятся на сегментах из НКТ с покрытием или плоских стальных пластинах с покрытием (Рисунки 1 и 2).

Для повышения адгезии клеевого соединения поверхность покрытия в месте приклеивания грибка обрабатывается наждачной бумагой.

Подготавливается и наносится клей согласно инструкции изготовителя. Необходимо использование минимального количества клея для обеспечения связи между покрытием и грибком. По возможности немедленное удаление избыток клея.

Клей наносится ровным слоем на свежеочищенную и обезжиренную поверхность грибка, затем прижимается грибок к покрытию и выдерживается до отверждения клея, обеспечивая центровку склеиваемых поверхностей.

После высыхания клеевого соединения режущим инструментом прорезается покрытие до металла вокруг грибка.

Образец с наклеенным грибком помещается в зажимы разрывного устройства. Испытание проводят при постоянной скорости нагружения не более 1 МПа/с, так, чтобы отрыв грибка происходил в течение 90 с момента приложения нагрузки. Записывается значение разрывного усилия в момент отрыва грибка и осматривается поверхность отрыва, отмечая характер разрушения и состояние металла в месте отрыва грибка.

Проводятся шесть параллельных определений.

1 – грибок; 2- клеевой слой; 3 – покрытие; 4 – сегмент трубы

Рис. 1 Испытуемый образец – сегмент трубы с покрытием

1 – наружное опорное кольцо; 2 – грибок, покрытый клеем; 3 – покрытие;

4 – стальная пластина

Рис. 2 Испытуемый образец – плоская стальная пластина с покрытием

Обработка результатов

Разрушающее напряжение Р, МПа, для каждого определения вычисляется по формуле:

P=F/S, 		(2),

где:

F – разрушающая нагрузка, Н;

S – площадь рабочей поверхности грибка, мм2.

При использовании грибков диаметром 20 мм разрушающее напряжение, Р, (МПа), вычисляется по формуле 3:

P=4F/400π=F/314 		(3),

Одновременно фиксируется характер разрушения:

- А – когезионное разрушение окрашиваемой поверхности;

- А/В – адгезионное разрушение между окрашиваемой поверхностью и первым слоем покрытия;

- В – когезионное разрушение первого слоя покрытия;

- В/С – адгезионное разрушение между первым и вторым слоем покрытия;

- n – когезионное разрушение n-го слоя многослойного покрытия;

- n/m – адгезионное разрушение между n-м и m-м слоями многослойной системы;

- -/Y – адгезионное разрушение между последним слоем покрытия и клеем;

- Y – когезионное разрушение слоя клея;

- Y/Z – тадгезионное разрушение между клеем и заготовкой.

Оценивается площадь разрушения в процентах с точностью до 10% для каждого типа разрушения.

За результат принимается среднеарифметическое значение шести определений, округленное до целого числа.

В протокол записывается среднее значение отрыва и характер разрушения выраженный в соответствии с п. 9.5.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) «Материалы лакокрасочные Определение адгезии методом отрыва», как средний процент площади с соответствующим типом разрушения испытуемого покрытия.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРЯМОМ УДАРЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА БЫСТРУЮ ДЕФОРМАЦИЮ (ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ)»

Общие положения

Прочность покрытия при прямом ударе косвенно характеризует твердость, адгезию, стойкость покрытий к растрескиванию и отслаиванию.

Сущность метода заключается в определении максимальной высоты в метрах, с которой свободно падает на окрашенный металлический образец груз определенной массы, не вызывая при этом механического разрушения лакокрасочной пленки.

Приборы и оборудование

- прибор для определения ударной прочности (диаметр бойка 16 мм, масса груза 3 кг);

- толщиномер;

- электроискровой дефектоскоп;

- лупа 4-х кратная.

Проведение испытаний

Образец помещается на наковальню прибора покрытием вверх.

Свободно падающий груз поднимается на высоту Н, дм, определяемую по формуле

(4),

где:

U – прочность покрытия при ударе, Дж (кгс дм);

P – вес груза, равный 0,3 кгс.

и сбрасывается на поверхность защитного покрытия. После удара груз поднимается, вынимается образец и осматривается покрытие через лупу на наличие трещин, смятия и отслаивания.

Сплошность покрытия в месте удара контролируется электроискровым дефектоскопом.

Количество измерений на образце - не менее 5, расположенных на расстоянии не менее 20 мм от центров других участков, ранее подвергавшихся удару, и не менее 20 мм от края образца.

После пяти ударов образец осматривается для выявления трещин, смятия и отслаивания. Если разрушение покрытия не обнаружено, то место удара проверяется электроискровым дефектоскопом. Наличие трещин фиксируется по звуковому сигналу.

Обработка результатов

Прочность пленки при ударе выражается в Дж, произведением величины груза (кг) на максимальную высоту (м), с которой падает груз, не вызывая разрушения покрытия.

Покрытие не разрушено, если в ходе четырех испытаний из пяти покрытие не нарушено.

### СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ ПРИ ТРЕХТОЧЕЧНОМ ИЗГИБЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ Р 58346-2019 «ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Общие положения

Сущность метода заключается в оценке способности покрытия противостоять разрушению при упругой деформации изделия как в исходном состоянии, так и после воздействия воздушной среды с переменными температурами.

Оборудование и материалы

- разрывная машина, обеспечивающая скорость перемещения траверсы (2,5 ± 0,5) мм/мин, или пресс, обеспечивающий нагрузку до 10 кН с погрешностью ± 1 %.

- электроискровой дефектоскоп.

Испытания проводятся на трех образцах, прошедших контроль диэлектрической сплошности.

Поверхность покрытия образцов должна быть ровной, гладкой, без дефектов, видимых невооруженным глазом. Края образцов должны быть ровными, гладкими без краевого отслаивания покрытия.

Проведение испытаний

Прогиб образца обеспечивается с помощью пуансона номинальным радиусом (10 ± 0,5) мм.

Длина опор должна превышать ширину образца.

Схема испытания, приведенная на Рисунке 3.

Номинальное расстояние между цилиндрическими опорами b = (200 ± 10) мм.

1 – опора; 2 –образец до испытаний; 3 – образец после испытаний;

х – величина прогиба; b – расстояние между опорами изгибающего устройства; 
h – толщина образца

Рис. 3 Схема испытания при изгибе

При изгибе с помощью пуансона минимальную величина прогиба определяется по графику приведенному на Рисунке 4.

Рис. 4 Величина прогиба в зависимости от толщины образца

Образец устанавливается стороной с покрытием на опоры изгибающего устройства. Образец, опоры и оправка или пуансон должны быть отцентрированы.

Образец изгибается, как указано на Рисунке 3 и оставляется в изогнутом состоянии в течение 2-3 мин. После указанного времени снимается нагрузка. Образец вынимается из приспособления, осматривается, проверяется диэлектрическая сплошность покрытия.

Обработка результатов испытания

Результат испытания считается положительным, если после испытаний внешний вид и диэлектрическая сплошность покрытия соответствуют требованиям, указанным в Таблице 2.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ МАССЫ ПРИ ИСТИРАНИИ ПО ASTM D 4060-14 «СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТИРАНИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТАБЕРА»

Общие положения

Сущность метода заключается в определении потери массы покрытия при воздействии абразивных резиновых колес, находящихся под нагрузкой. Колеса, установленные в абразивной машине, вращаются в вертикальной плоскости, соприкасаясь с образцом, который вращается в горизонтальной плоскости.

Приборы и оборудование

- абразивная машина;

- абразивные резиновые колеса CS 17;

- абразивные диски для восстановления поверхности колес;

- всасывающее устройство;

- весы с точностью измерения 0,001 г.

Проведение испытаний

Испытания проводится на трех образцах для каждого покрытия. Перед испытанием определяется вес образца. В приборе устанавливаются абразивные колеса и нагрузка на них. Устанавливается уровень отсоса от 50 % до 100 %. Устанавливается количество циклов вращения – 1000.

Помещается в абразивную машину предварительно взвешенный образец с покрытием. Включается абразивная машина вместе с вакуум-отсосом. Через заданное количество циклов прибор отключается автоматически, после чего снимается образец, удаляются с него остатки абразивной пыли и взвешиваются.

Обработка результатов

Результат испытания выражается в виде фактора износа, определяемого потерей массы покрытия в мг на 1000 циклов испытания.

Потерю массы М, мг, вычисляется по формуле:

M = M0 – M1,		(6)

где:

M0 – вес образца с покрытием до испытаний, мг;

M1 – вес образца с покрытием после испытаний, мг.

По результатам вычислений определяется средняя потеря массы для трех образцов.

  - ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 9.403-2022 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ» (МЕТОД А)

Общие положения

Сущность метода заключается в определении способности покрытия сохранять защитные и физико-механические свойства после выдержки в агрессивной среде при заданной температуре в течение заданного времени.

Приборы и оборудование

- эксикатор с крышкой;

- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру с погрешностью ±3°С;

- термостат циркуляционный высокотемпературный, обеспечивающий температуру с погрешностью ±3°С.

Проведение испытаний

Образцы полностью погружается в испытательную среду.

Составы жидкостей для испытаний:

- дистиллированная вода;

- имитатор нефтепродуктов: смесь ксилола и толуола в соответствии ГОСТ 5789-78 «Реактивы. Толуол. Технические условия» в соотношении 1:1;

- раствор HCl в воде 10 %;

- раствор NaOH в воде 10 %.

Температура испытания в дистиллированной воде (90 ± 3) °С или по рекомендации производитителя ЛКМ (лакокрасочных материалов) (определяется типом покрытия).

Температура испытания в растворе HCl в воде 10 % (50 ± 3) °С или по рекомендации производителя ЛКМ (определяется типом покрытия).

Температура испытания в растворе NaOH в воде 10 % (50 ± 3) °С или по рекомендации производителя ЛКМ (определяется типом покрытия).

Температура испытания в других средах (20 ± 3) °С или по рекомендации производителя ЛКМ (определяется типом покрытия).

Образцы извлекаются из испытательной среды, промываются проточной водой и высушиваются салфетками или фильтровальной бумагой.

Примечание: Состав и концентрация агрессивной среды, температура испытания и время экспозиции могут изменяться с учетом конкретных условий эксплуатации по согласованию с ОГ.

Обработка результатов

Определяются показатели свойств покрытия, предусмотренные техническими требованиями:

- внешний вид;

- защитные свойства покрытия;

- диэлектрическая сплошность;

- адгезионная (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- прочность при прямом ударе.

Изменения свойств покрытия на расстоянии менее 10 мм от края образца не учитываются.

Оценка внешнего вида и защитные свойства покрытия производится в течение 1 ч после окончания испытаний. Остальные показатели оцениваются спустя 24 ч после окончания испытаний. После определения адгезии методом нормального отрыва фиксируется наличие подпленочной коррозии в месте отрыва.

Покрытие считается удовлетворительным, если полученные показатели свойств покрытия соответствуют техническим требованиям.

### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЯНОГО ПАРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 9.409-88 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАШИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ» (МЕТОД В)

Общие положения

Сущность метода заключается в определении способности покрытия сохранять защитные и физико-механические свойства после воздействия водяного пара при температуре 100 °С.

Приборы и оборудование

Термостат или водяная баня, обеспечивающие температуру 100 °С с погрешностью ±3°С.

Проведение испытаний

Образцами накрывается емкость с кипящей дистиллированной водой так, чтобы расстояние между уровнем воды и поверхностью образца было не более 3-4 см, и выдерживается в течение 6 ч. Уровень воды в процессе испытания должен быть постоянным.

Образцы выдерживаются на воздухе при температуре 15-30 °С в течение 18 ч.

Цикл повторяется 30 раз.

По окончании испытаний, образцы промываются проточной водой и высушиваются салфетками или фильтровальной бумагой.

Обработка результатов

Определяются показатели свойств покрытия, предусмотренные техническими требованиями:

- внешний вид;

- защитные свойства покрытия;

- толщина покрытия;

- диэлектрическая сплошность;

- адгезионная (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- прочность при прямом ударе.

Изменения свойств покрытия на расстоянии менее 10 мм от края образца не учитываются.

Оценка внешнего вида и защитных свойств покрытия производится в течение 1 ч после окончания испытаний. Остальные показатели оцениваются спустя 24 ч после окончания испытаний. После определения адгезии методом нормального отрыва фиксируются наличия подпленочной коррозии в месте отрыва.

Покрытие считается удовлетворительным, если полученные показатели свойств покрытия соответствуют техническим требованиям.

### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕМЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ПО ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР» В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Общие положения

Сущность метода заключается в определении способности покрытия сохранять защитные и физико-механические свойства после воздействия температуры и влажности в условиях хранения.

Приборы и оборудование

- камера холода, обеспечивающая температуру минус (60±3) °С.

- термошкаф, в котором автоматически поддерживается температура (60±2) °С.

Проведение испытаний

Образцы помещаются в термошкаф и выдерживаются при температуре (60±2) °С в течение 1 ч, затем образцы переносятся в камеру холода (время перемещения не более 2 мин) и выдерживаются при температуре минус (60±2) °С в течение 1 ч. Образцы извлекаются из камеры холода и выдерживаются при температуре (20±5) °С в течение 15 мин, одновременно проводятся осмотры внешнего вида покрытий.

Началом испытаний считается момент достижения заданной температуры в сушильном шкафу или камере холода после помещения в них образцов.

Цикл повторяется 30 раз.

Обработка результатов

После испытаний с образцов фильтровальной бумагой удаляется влага, определяются показатели свойств покрытия, предусмотренные техническими требованиями:

- внешний вид;

- защитные свойства покрытия;

- толщина покрытия;

- диэлектрическая сплошность;

- адгезионная (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- прочность при прямом ударе.

Изменения свойств покрытия на расстоянии менее 10 мм от края образца не учитывается.

Оценка внешнего вида и защитные свойства покрытия производятся в течение 1 ч после окончания испытаний. Остальные показатели оцениваются спустя 24 ч после окончания испытаний.

Покрытие считаются удовлетворительным, если полученные показатели свойств покрытия соответствуют техническим требованиям.

### ИСПЫТАНИЯ НА ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Общие положения

Сущность метода заключается в определении способности покрытия противостоять разрушению под действием механической нагрузки в условиях транспортирования и хранения при температуре (60±2) °С.

Приборы и оборудование

- термошкаф, в котором автоматически поддерживается температура (60±2) °С.

- секундомер

- прибор для определения ударной прочности (диаметр бойка 16 мм, масса груза 3 кг);

- толщиномер;

- электроискровой дефектоскоп;

- лупа 4-х кратная.

Проведение испытаний

Для определения теплостойкости образцы помешаются в термошкаф и выдерживаются при температуре (60±2) °С в течение 3 ч, затем в течение 20-25 с после извлечения из термошкафа производится прямой удар. После удара образец помещаются обратно в термошкаф и выдерживаются при температуре (60±2) °С в течение 15 мин.

Удар производится грузом массой 3 кг.

Количество ударов на образце - не менее 5.

Повторные испытания проводятся каждый раз на новом участке образца.

После пяти ударов образец осматривается для выявления трещин, смятия и отслаивания. Если разрушение покрытия не обнаружено, то место удара проверяется электроискровым дефектоскопом. Наличие трещин фиксируется по звуковому сигналу.

Обработка результатов

Покрытие считается удовлетворительным, если в ходе четырех испытаний из пяти покрытие не нарушено.

### ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Общие положения

Сущность метода заключается в определении способности покрытия противостоять разрушению под действием механической нагрузки в условиях хранения при температуре минус (60±3) °С.

Приборы и оборудование

- камера холода, обеспечивающая температуру минус (60±3) °С.

- секундомер

- прибор для определения ударной прочности (диаметр бойка 16 мм, масса груза 3 кг);

- толщиномер;

- электроискровой дефектоскоп;

- лупа 4-х кратная.

Проведение испытаний

Для определения морозостойкости образцы помешаются в камеру холода и выдерживаются при температуре минус (60±3) °С в течение 3 ч, затем в течение 20-25 с после извлечения из камеры производится прямой удар. После удара образец помещается обратно в камеру холода и выдерживаются при температуре минус (60±3) °С в течение 15 мин.

Удар производится грузом массой 3 кг.

Количество ударов на образце - не менее 5.

Повторные испытания проводятся каждый раз на новом участке образца.

После пяти ударов образец осматриваются для выявления трещин, смятия и отслаивания. Если разрушение покрытия не обнаружено, то место удара проверяется электроискровым дефектоскопом. Наличие трещин фиксируется по звуковому сигналу.

Обработка результатов

Покрытие считается удовлетворительным, если в ходе четырех испытаний из пяти покрытие не нарушено.

### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К БЫСТРОЙ ДЕКОМПРЕССИИ

Общие положения.

Сущность метода заключается в определении способности покрытия противостоять быстрому сбросу давления без разрушения.

Оборудование и материалы

- автоклав, обеспечивающий поддержание и контроль заданной температуры (в диапазоне от комнатной до не менее (200±3) °С) и давления (максимальное рабочее давление - не менее (20,0±0,5) МПа), снабженный измерительными устройствами, системой быстрого (в течение не более 5 сек.) и медленного (в течение не менее 10 мин.)  сброса давления, системой отдельных линий подводов газов (азота, углекислого газа и сероводорода) с обратными клапанами, системой нейтрализации газовой фазы с содержанием сероводорода и системой слива рабочей жидкости;

- азот по Межгосударственному стандарту ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) «Азот газообразный и жидкий. Технические условия»;

- диоксид углерода (углекислый газ) по Межгосударственному стандарту ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия»;

- натрий хлористый, х.ч., по Межгосударственному стандарту ГОСТ 4233-77 «Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия»;

- вода, дистиллированная по Национальному стандарту ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

- сероводород с массовой доледй основного вещества не менее 99,5 %;

- приспособление для крепления образцов в автоклаве, изготовленное из материала, инертного к испытательной среде.

Проведение испытаний

Готовится раствор хлористого натрия в дистиллированной воде с массовой долей 5%. Образцы помещаются в автоклав таким образом, чтобы испытуемые поверхности не контактировали друг с другом и элементами автоклава. В автоклав заливается раствор хлористого натрия таким образом, чтобы он занимал приблизительно ¾ объема ректора автоклава.

Автоклав закрывается и производится продувка азотом в следующей последовательности:

- подается азот до достижения давления 0,5 МПа;

- выдерживается в течение 1 мин;

- производится сброс давления;

- дожидаются установления атмосферного давления.

Данный цикл повторяется не менее трех раз.

Затем в автоклав подается диоксид углерода до достижения заданного давления при температуре (20 ± 5) °С. Испытательная среда выдерживается в автоклаве не менее 1 ч. При необходимости в автоклав подается диоксид углерода до достижения заданного давления, затем производится нагрев до температуры испытания.

Общее давление в автоклаве составляет 10,0 МПа. Температура испытания (80 ± 3) °С или (100 ± 3) °С, (130 ± 3) °С (определяется типом покрытия).

После достижения необходимых показателей температуры и давления фиксируется время начала испытаний. Продолжительность испытаний составляет 24 ч.

Нагрев автоклава отключается и сбрасывается давление в течение заданного времени, при этом давление в автоклаве после сброса должно составлять не более 0,5 МПа и не должно наблюдаться кипения испытательной среды в автоклаве. Затем охлаждается содержимое автоклава до температуры не выше 80°С. Из автоклава извлекаются образцы, промываются проточной водой и высушиваются салфетками или фильтровальной бумагой.

Обработка результатов испытания

Определяются показатели свойств покрытия, предусмотренные техническими требованиями:

- внешний вид;

- защитные свойства покрытия;

- толщина покрытия;

- диэлектрическая сплошность;

- адгезионная (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- прочность при прямом ударе.

Изменения свойств покрытия на расстоянии менее 10 мм от края образца не учитываются.

Оценка внешнего вида и защитные свойства покрытия производятся в течение 1 ч после окончания испытаний. Остальные показатели оцениваются спустя 24 ч после окончания испытаний.

Покрытие считается удовлетворительным, если полученные показатели свойств покрытия соответствуют техническим требованиям.

### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННОМУ ДАВЛЕНИЮ И ТЕМПЕРАТУРЕ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

Общие положения.

Сущность метода заключается в определении способности покрытия сохранять защитные и физико-механические свойства после выдержки в автоклаве в минерализованной водной среде, с определенным составом газовой фазы, при повышенных температуре и давлении.

Оборудование и материалы

- автоклав, обеспечивающий поддержание и контроль заданной температуры (в диапазоне от комнатной до не менее (200±3) °С) и давления (максимальное рабочее давление - не менее (20,0±0,5) МПа), снабженный измерительными устройствами, системой быстрого (в течение не более 5 сек.) и медленного (в течение не менее 10 мин.)  сброса давления, системой отдельных линий подводов газов (азота, углекислого газа и сероводорода) с обратными клапанами, системой нейтрализации газовой фазы с содержанием сероводорода и системой слива рабочей жидкости;

- азот по Межгосударственному стандарту ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) «Азот газообразный и жидкий. Технические условия»;

- диоксид углерода (углекислый газ) по Межгосударственному стандарту ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия»;

- натрий хлористый, х.ч., по Межгосударственному стандарту ГОСТ 4233-77 «Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия»;

- вода, дистиллированная по Национальному стандарту ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

- сероводород с массовой долей основного вещества не менее 99,5 %;

- приспособление для крепления образцов в автоклаве, изготовленное из материала, инертного к испытательной среде.

- проведение испытаний.

Готовится раствор хлористого натрия в дистиллированной воде с массовой долей 5%. Образцы помещаются в автоклав таким образом, чтобы испытуемые поверхности не контактировали друг с другом и элементами автоклава. В автоклав заливается раствор хлористого натрия таким образом, чтобы он занимал приблизительно ¾ объема ректора автоклава.

Автоклав закрывается и производится продувка азотом в следующей последовательности:

- подается азот до достижения давления 0,5 МПа;

- выдерживается в течение 1 мин;

- производится сброс давления;

- дожидаются установления атмосферного давления.

Данный цикл повторяется не менее трех раз.

Затем в автоклав подается диоксид углерода до достижения заданного давления при температуре (20 ± 5) °С. Испытательная среда выдерживается в автоклаве не менее 1 ч. При необходимости в автоклав подается диоксид углерода до достижения заданного давления, затем производится нагрев до температуры испытания.

Температура испытания (80 ± 3) °С или (100 ± 3) °С, (130 ± 3) °С (определяется типом покрытия).

После достижения необходимых показателей температуры и давления фиксируется время начала испытаний. Продолжительность испытаний составляет 240 ч.

Нагрев автоклава отключается и сбрасывается давление в течение заданного времени, при этом давление в автоклаве после сброса должно составлять не более 0,5 МПа и не должно наблюдаться кипения испытательной среды в автоклаве. Затем охлаждается содержимое автоклава до температуры не выше 80°С. Из автоклава извлекаются образцы, промываются проточной водой и высушиваются салфетками или фильтровальной бумагой.

Обработка результатов

Определяются показатели свойств покрытия, предусмотренные техническими требованиями:

- внешний вид;

- защитные свойства покрытия;

- толщина покрытия;

- диэлектрическая сплошность;

- адгезионная (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- прочность при прямом ударе.

Изменения свойств покрытия на расстоянии менее 10 мм от края образца не учитываются.

Оценка внешнего вида и защитные свойства покрытия производятся в течение 1 ч после окончания испытаний. Остальные показатели оцениваются спустя 24 ч после окончания испытаний.

Покрытие считается удовлетворительным, если полученные показатели свойств покрытия соответствуют техническим требованиям.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Образцы НКТ с внутренним покрытием для испытаний поступают в лабораторию с сопроводительной документацией от производителя, в которой должны быть представлены технические данные на эти образцы.

- Технические условия на НКТ с покрытием.

- Сведения для занесения в базу данных:

- марка и специальная модификация покрытия;

- наименование и тип связующего ЛКМ и праймера (грунтовки);

- № технических условий или № Сертификата на материал покрытия и на праймер (грунтовку);

- количество слоев;

- нормируемая толщина покрытия*;

- максимальная температура эксплуатации, для которой рекомендовано данное покрытие.

- ИК-спектр покрытия (для последующей идентификации).

- Сертификат качества или Акт приемо-сдаточных испытаний со следующими показателями, приведенными в Таблице 8.

Таблица 8

Показатели приемо-сдаточных испытаний

| Показатель | Норма по ГОСТ Р 58346-2019 | Факт | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид покрытия | Гладкое однотонное покрытие |  | Визуально |
| 2 Толщина покрытия*, мкм |  |  | ГОСТ 31993-2013 |
| 3 Диэлектрическая сплошность покрытия |  |  | ASTM G62–14 |
| а) метод электроискровой дефектоскопии, при напряжении 5 В/мкм | Отсутствие пробоя |  |  |
| б) метод мокрой губки (для покрытия толщиной не более 250 мкм), при напряжении 90 В | Отсутствие пробоя |  |  |
| 4 Адгезия покрытия к стали метод Х-образного надреза, балл, не более | 1 |  | ГОСТ 32702.2-2014 |
| 5 Степень отверждения покрытия (для покрытия на основе порошкового ЛКМ) |  |  | CSA Z245.20, Series-14 |
| - для порошкового ЛКМ с Tg ≤ 120 ºС | – 3 ≤ ΔTg ≤ 3 |  |  |
| - для порошкового ЛКМ с Tg > 120 ºС | – 5 ≤ ΔTg ≤ 5 |  |  |
| 6 Твердость покрытия по Бухгольцу (для покрытия на основе жидкого ЛКМ), усл. ед. | По рекомендации производителя ЛКМ |  | ИСО 2815:2003 |

* – покрытие с нормируемой толщиной, должно обеспечивать защитные свойства в эксплуатационных условиях с осложняющими факторами на срок не менее 5 лет.

Образцами для испытаний являются сегменты, вырезанные из трубной продукции с внутренним защитным покрытием (НКТП) и плоские образцы-свидетели, изготовленные по технологии, аналогичной производству испытываемой продукции.

Сегменты должны быть вырезаны из испытываемой продукции с защитным покрытием в продольном направлении таким образом, чтобы исключить любое значительное дополнительное механическое воздействие и любое ощутимое повышение температуры участков срезов в ходе механической обработки. Необходимо свести к минимуму повреждение участков покрытия, прилегающих к срезу.

Для подготовки образцов в виде сегментов для испытаний необходима часть трубы НКТ с покрытием длиной не менее 5 460 мм (или 5 910 ммв случае проведения полного комплекса испытаний, включая стойкость к сероводородной и смешанной коррозии) (для НКТ диаметром 73 мм).

Труба распиливается на патрубки (кольца) (Рисунок 6):

35 (или 38) патрубков (колец) шириной - 150 мм;

1 патрубок длиной – 210 мм.

Каждый патрубок длиной 150 мм распиливается на 2 части (2 сегмента).

Патрубок длиной 210 мм распиливается на 6 частей (6 сегментов).

а) образец в виде патрубка; б) образец в виде сегмента, где l – длина в осевом направлении.

Рис. 5 Рис. 6 Образцы для испытаний, вырезанные из трубы

Любые дефекты (заусенцы) на участках срезов, возникающие при вырезке образца, должны быть удалены.

Для предотвращения проникновения агрессивной среды под защитное покрытие, наружную часть образцов и торцы покрываются антикоррозионным составом, который способен обеспечить защиту неокрашенной поверхности на весь период испытаний.

Неокрашенная поверхность образцов (наружная часть и торцы) обеспыливается, обезжиривается растворителем (ацетоном, если иной не предусмотрен инструкцией на ЛКМ) до полного удаления загрязнений и покрывается антикоррозионным составом (ЛКМ).

Образцы для испытаний маркируются таким образом, чтобы не нарушалась целостность покрытия и обеспечивалась возможность их идентификации по завершении испытаний.

В лабораторию поступают готовые сегменты, вырезанные из образцов трубы в количестве 69 (или 76) сегментов размером (150 × 73-114) мм (с изолированными антикоррозионным составом торцами и наружной поверхностью сегментов) + 12 сегментов размером (150 × 73-114) мм (без изоляции неокрашенной поверхности антикоррозионным составом), + 6 сегментов. размером 210х(25-30) мм, а так же плоские образцы-свидетели с покрытием в количестве 4 шт. (без изоляции неокрашенной поверхности антикоррозионным составом). Размеры и количество образцов для каждого вида испытаний приведены в Таблице 9.

Таблица 9

Размеры и количество образцов

| Показатель Вид испытаний | Размеры образцов | Минимальное количество образцов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Потеря массы при истирании в исходном состоянии | плоские стальные пластины с односторонним покрытием размером 100х100 мм, толщиной не более 2 мм с отверстием в центре диаметром 6,5 мм | 4 |
| Стойкость покрытия при трехточечном изгибе в исходном состоянии после испытаний к переменным температурам | сегменты из трубных изделий с покрытием размером 210х(25-30) мм, толщиной равной стенке трубы | 6 (3 на исходные и 3 после испытаний к переменным температурам) |
| Внешний вид, Защитные свойства покрытия; Толщина покрытия; Диэлектрическая сплошность; Адгезия (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва) Прочность при прямом ударе в исходном состоянии после испытаний на стойкость: - к 4 агрессивным средам, - к пару; - к переменным температурам - к взрывной декомпрессии; - к воздействию агрессивной среды с содержанием углекислоты под давлением при повышенной температуре -к воздействию агрессивной среды с содержанием сероводорода и углекислоты под давлением при повышенной температуре (при необходимости) -к низким и повышенным температурам при хранении и транспортировании (для прочности при ударе) | сегменты из трубных изделий с покрытием размером (150 × 73-114) мм, толщиной равной стенке трубы | 69 (7 на исходные, по 7 после каждого воздействия +3 для испытаний на теплостойкость и +3 для испытаний на морозостойокость ) Или 76 (в случае необходмости проведения испытаний на стойкость к сероводородной и смешанной коррозии +7 дополнительных сегментов) |
| Итого | 69 (76) сегментов размером (150 × 73-114) мм 6 сегментов размером 210х(25-30) мм 4 стальные пластины размером 100х100х2 мм |  |

Количество образцов для каждого вида испытания соответствует требованиям соответствующей нормативной документации на выполнение испытаний.

Образцы для испытаний поступают в транспортной таре весом не более 10 кг «одно место».

Приемка образцов для испытаний оформляется двухсторонним актом приема-передачи.

Образцы, поступающие в лабораторию, проходят визуальную оценку на предмет пригодности для проведения испытаний: достаточного объема необходимой информации для идентификации, достаточного количества и размера для проведения исследования, наличие сопроводительной документации.

  - ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты измерений фиксируются в рабочих журналах. Внешний вид образцов до и после испытаний фиксируется фотосъемкой. Затем оформляется протокол испытаний.

На основании результатов испытаний составляется Заключение (Акт проведения лабораторных испытаний), подписанный участниками проведения испытаний.

Отчет с результатами испытаний защитных покрытий НКТ направляется ИЛ/ИЦ в ОГ

- ССЫЛКИ

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.403-2022 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- Государственный стандарт ГОСТ 9.409-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов».

- Государственный стандарт ГОСТ 9.032 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, 
ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, 
ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля».

- Государственный стандарт ГОСТ 9.083-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 4233-77 «Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 5789-78 «Реактивы. Толуол. Технические условия».

- Национальный стандарт ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) «Азот газообразный и жидкий. Технические условия».

- Государственный стандарт ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85) «Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза».

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) «Материалы лакокрасочные. Метод испытания на быструю деформацию (прочность при ударе)».

- Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013 «Трубы с наружным покрытием для подземных и подводных трубопроводов, используемых в транспортных системах нефтяной и газовой промышленности. Часть 2. Трубы с эпоксидным покрытием. Технические условия».

- Национальный стандарт ГОСТ Р 58346-2019 «Трубы и соединительные детали стальные для нефтяной промышленности. Покрытия защитные лакокрасочные внутренней поверхности. Общие технические требования».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- ASTM D 4060-14 «Стандартный метод испытаний для сопротивления истиранию органических покрытий абразивным материалом Табера».

- ASTM G62-14 «Стандартные методы определения пропусков в защитном покрытии трубопровода».

- Международный стандарт ИСО 8503-1:2012 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Характеристики шероховатости стальной подложки после пескоструйной обработки. Часть 1. Требования, термины и определения для компараторов ISO по оценке поверхностей».

- Международный стандарт ИСО 8503-2:2012 «Подготовка стальных поверхностей перед нанесением защитных покрытий и относящихся к ним веществ. – Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 2. Степень подготовки ранее покрытой стальной основы после локального удаления прежних покрытий».

- Международный стандарт ИСО 8503-3:2012 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 3. Степень подготовки швов, кромок и других участков с дефектами поверхности».

- Международный стандарт ИСО 8503-4:2012 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 4: Метод для калибровки компараторов профиля поверхности ISO и для определения профиля поверхности – инструментальная процедура Стилуса».

- Международный стандарт ИСО 8503-5:2003 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховаторсти стальной поверхности после струйной очистки. Часть 5. Метод отпечатков на ленте (реплик) для определения профиля поверхности: описание стандарта и тендеры».

- Положение Компании № П1-01.05 Р-0411 «Требования по классификации причин отказов и порядок расследования отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда скважин».