Приложение №2

К форме 2 «Требование к предмету оферты»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку толстостенных бурильных труб

2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку толстостенных бурильных труб

Таблица 1 - Размеры

|  | ТБТ-102 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр тела трубы, мм | 101,6 |
| Внутренний диаметр тела трубы, мм | 61,9 |
| Наружный диаметр муфты, мм | 133,4 |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 61,9 |
| Длина муфты, мм | 609,6 |
| Длина ниппеля (без длины резьбы ниппеля), мм | 609,6 |
| Диаметр проточки под элеватор, мм | 108 |
| Диаметр центрального утолщения, мм | 114,3 |
| Длина центрального утолщения, мм | 609,6 |
| Длина трубы, м | 11,9-12,6 |
| Угол заплечника под элеватор, град | 18 |
| Резьба | NC-40 правая |

Таблица 2 – Характеристики

|  | ТБТ-102 |
| --- | --- |
| Группа прочности | Не менее G-105 |
| Предел текучести тела трубы, мин., МПа | 724 |
| Предел текучести замка трубы, мин., МПа | 827 |
| Вес погонного метра, кг/м | Не менее 40 |

Таблица 3 – Прочие требования

| Прочие требования |  |
| --- | --- |
| Внутреннее покрытие бурильных труб | Эпоксидно-фенольное покрытие ТС-2000 (или аналог) |
| Резьбовые соединения | Премиальные соединения (двухупорная резьба) |
| Вид специальной обработки поверхности резьбы | Фосфатирование |
| Необходимость приработки резьбового соединения | Да |
| Защитные резьбовые предохранители ниппеля, муфты | Металлические |
| Дополнительные требования к упаковке | В пакетах. На ложементах |
| Дополнительные требования к сопроводительной документации | Оригинал паспорта завода изготовителя (на русском языке), включающий в т.ч. информацию о совместимости со стандартными упорными резьбовыми соединениями Чертёж с указанием всех типоразмеров и основных характеристик трубы: допустимые нагрузки, моменты свинчивания и.т.д. Диаграммы комбинированной нагрузки бурильной трубы (отношение момента свинчивания к растягивающей нагрузке, отношение растягивающей нагрузки к крутящему моменту) Диаграммы износа замка бурильной трубы Сертификат качества, Сертификат соответствия (таможенного союза), Разрешение на применение, Инструкция по эксплуатации с указанием всех технических характеристик (на русском языке), Упаковочный лист (труба поштучно, вес, масса, длина). |
| Примечание |  |
| Рабочая среда | Буровой раствор: глинистый, на углеводородной основе, в т.ч. бурение на нефти |
| Температура рабочей среды гр.С | до 100 °С |