Приложение №3

К форме 2 «Требование к предмету оферты»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку утяжеленных бурильных труб типа БС

2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку утяжеленных бурильных труб типа БС

* БС – с проточками под элеватор и клиновой захват, со спиральными канавками

Таблица 1 - Размеры

|  | УБТС-229 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | 229 |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Диаметр проточки под элеватор, мм | 194 |
| Диаметр проточки под клиновой захват, мм | 219 |
| Длина трубы, м | 8,0-8,6 |
| Резьба | 6 ⅝ FH |

Таблица 2 – Характеристики

|  | УБТС-229 |
| --- | --- |
| Предел текучести, мин., МПа | 689 |
| Предел прочности, мин., МПа | 931 |
| Крутящий момент, Нм | 160500 |
| Масса погонного метра, кг/м | ≥ 260 |

Таблица 3 – Прочие требования

| Прочие требования |  |
| --- | --- |
| Внутреннее покрытие бурильных труб | Эпоксидно-фенольное покрытие ТС-2000 (или аналог) |
| Вид специальной обработки поверхности резьбы | Фосфатирование |
| Необходимость заводской приработки резьбового соединения | Да |
| Разгрузочные канавки | Да |
| Защитные резьбовые предохранители ниппеля, муфты | Металлопластиковые |
| Дополнительные требования к упаковке | В пакетах. На ложементах |
| Дополнительные требования к сопроводительной документации | Оригинал паспорта завода изготовителя (на русском языке), включающий в т.ч. следующую информацию: Чертёж с указанием всех типоразмеров и основных характеристик трубы: допустимые нагрузки, моменты свинчивания и.т.д. Диаграммы комбинированной нагрузки бурильной трубы (отношение растягивающей нагрузки к крутящему моменту); Срок полезного использования; Сертификат качества, Сертификат соответствия (таможенного союза), Разрешение на применение, Инструкция по эксплуатации с указанием всех технических характеристик (на русском языке), Упаковочный лист (труба поштучно, вес, масса, длина). |
| Примечание |  |
| Рабочая среда | Буровой раствор: глинистый, на углеводородной основе, в т.ч. бурение на нефти |
| Температура рабочей среды гр.С | до 100 °С |

От Поставщика							От Покупателя

___________________                                                                              Генеральный директор

ООО «БНГРЭ»

_______________/__________	                                                                 _____________/Н.Ф. Ганиев