ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОБРАЗЦОВ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

№ П1-01.05 ТТР-0002

ВЕРСИЯ 3

МОСКВА

2024

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3

2.	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ	4

3.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	5

3.1.	ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЯ	5

3.2.	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПОКРЫТИЯ	5

4.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

5.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Текст, выделенный серой заливкой и курсивом, подлежит замене

Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению

Текст, выделенный серым шрифтом и курсивом (пояснения), подлежит удалению

  - Экспертиза результатов ЛИ внутреннего покрытия НКТ на основе тип и марка применяемых ЛКМ (Лакокрасочные материалы) – грунтовки и основного материала покрытия, нанесенного по техническим условиям номер технических условий в заводских условиях наименование Завода-изготовителя трубной продукции, проведённых в ИЛ наименование организации на соответствие Техническим требованиям к внутренним защитным покрытиям системы НКТ и муфты.

  - Определение типа покрытия НКТ на основании анализа полученных результатов согласно Техническим требованиям к внутренним защитным покрытиям системы НКТ и муфты.

# ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Договор № _______________ от _________ г. на оказание услуг по проведению экспертизы результатов лабораторных исследований. (Договор на проведение испытаний внутреннего покрытия НКТ между ООО «РН-БашНИПИнефть» и _______________________ № _________ от ___________г. – в случае проведения ЛИ в ООО «РН-БашНИПИнефть»).

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЛ наименование организации аккредитована в Национальной системе аккредитации на соответствие требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и выполняет испытания защитных покрытий по показателям, включенным в область аккредитации (указывается уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц выданный федеральным органом по аккредитации). При отсутствии аккредитации лаборатории в Национальной системе аккредитации Росаккредитации протоколы испытаний не рассматриваются.

  - ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЯ

Сегменты, вырезанные из образцов стальных НКТ Ø 73х5,5 мм с нанесенным в заводских условиях наименование предприятия-изготовителя трубной продукции, по техническим условиям номер технических условий внутренним защитным полимерным силикатно-эмалевым покрытием на основе тип и марка применяемых ЛКМ – грунтовки и основного материала покрытия, номер технических условий, номер партии и сертификата качества для каждого ЛКМ.

Плоские стальные пластины размером 100х100 мм с указанным покрытием, нанесенным в условиях заводской лаборатории по той же технологии.

  - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПОКРЫТИЯ

Испытательные среды и параметры испытаний покрытия внутренней поверхности НКТ имитирующие условия эксплуатации и комплексное воздействие ОФ приведены в Таблице 1. Температура испытаний в автоклаве соответствует максимальной температуре эксплуатации покрытия.

Таблица 1

Испытательные среды и параметры испытаний покрытия НКТ

| № П/П | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА | ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ |  |  | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОГРАММЫ ЛИ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕМПЕРАТУРА, ºС | ДАВЛЕНИЕ, МПА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| Выполнение требований ПРОI. Испытания на коррозионную стойкость (стойкость к агрессивным средам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дистиллированная вода | (90 ± 3) | Атмосферное | 1000 ч | ГОСТ 9.403-2022, п. 2.4.1 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |
| 2 | Имитатор нефтепродуктов: смесь о-ксилола и толуола в соотношении 1:1 по объему | (20 ± 3) |  | 1000 ч |  | Выполнено или не выполнено |  |
| 3 | Раствор HCl* в воде 10% | (50 ± 3) |  | 120 ч |  | Выполнено или не выполнено |  |
| 4 | Раствор NaOH в воде 10% | (50 ± 3) |  | 120 ч |  | Выполнено или не выполнено |  |
| II. Испытания на стойкость к очистке от отложений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водяной пар | (100 ± 3) | Атмосферное | 30 циклов | ГОСТ 9.409-88, п. 2.4.2 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |
| III. Испытания на стойкость к переменным температурам в условиях хранения и транспортирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Воздушная среда с переменными температурами | От минус (60 ± 3) до плюс (60 ± 3) | Атмосферное | 30 циклов | ГОСТ 27037-86, п. 2.4.3 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |
| 7 | Воздушная среда | (60 ± 3) | Атмосферное | 3 ч | п. 2.4.4 | Выполнено или не выполнено |  |
| 8 | Воздушная среда | минус (60 ± 3) |  | 3 ч | п. 2.4.5 | Выполнено или не выполнено |  |
| IV. Испытания на стойкость к воздействию агрессивной среды под давлением при повышенной температуре** |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание на стойкость к декомпрессионному отслаиванию |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 3,0 МПа CO2 + 7,0 МПа N2 | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 24 ч Сброс давления не более 5 с | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.6 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |
| Испытание на стойкость к углекислотной коррозии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 5,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2 | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 240 ч Сброс давления не менее 10 мин | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.7 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |
| V Испытание на стойкость к сероводородной и смешанной (углекислотной и сероводородной коррозии)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жидкая фаза: - 5 % раствор NaCl с растворенными газами газовая фаза: 1,0 МПа H2S + 4,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2** | Тип 1 - (80 ± 3) Тип 2 - (100 ± 3) Тип 3 - (130 ± 3) | (10,0±0,5) | 240 ч Сброс давления не менее 10 мин | ГОСТ Р 58346-2019, п. 2.4.7 | Выполнено или не выполнено | Соответствует или не соответствует (по каким параметрам) |

Примечания:

* – При применении НКТП в процессе реализации обработки призабойной зоны скважины с применением композиций плавиковой кислоты необходимо дополнительное испытание в 3 % растворе плавиковой кислоты (HF).

** – Испытания для покрытий Типа 4 неприменимы.

*** – Испытания проводятся для НКТП, применяемых на фонде скважин с ОФ «Сероводородной коррозия и (или) смешанная (углекислотная и сероводородная коррозия».

ЛИ проведены в соответствии или не в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, международных стандартов и требований к проведению ЛИ п. 1 Таблицы 4 Приложения 1 Типовых требований Компании 
№ П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб».

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний образцов внутреннего покрытия НКТ тип и марка применяемых ЛКМ – грунтовки и основного материала покрытия, проведенных в ИЛ наименование организации, представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Результаты испытаний

| № П/П | СВОЙСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ | МЕТОД КОНТРОЛЯ | НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная температура длительной эксплуатации, °С | Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1 – 80, Тип 2 – 100, Тип 3 – 130, Тип 4 – без ограничений | Указывается максимальная температура тестирования с положительным заключением | Соответствует Типу 1 или 2 или 3 или 4 |
| 2 | Внешний вид покрытия | ГОСТ Р 58346-2019, ГОСТ 9.302-88, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2, 3: Гладкое однотонное покрытие. Допускается шагрень, отдельные штрихи, волнистость. Не допускается наличие рисок, потеков, кратеров, пор, включений. Тип 4: Блестящее гладкое покрытие без видимой шероховатости, а также без пузырей, сквозных пор, трещин и других дефектов, обнажающих металл | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 3 | Диэлектрическая сплошность покрытия при испытании методом мокрой губки при напряжении 90 В, (для покрытий толщиной не более 250 мкм) | ASTM G62-14, метод А, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Пробой не допускается | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 4 | Диэлектрическая сплошность покрытия при испытании высоковольтным методом при напряжении 5 В/мкм (для покрытий толщиной более 250 мкм) | ГОСТ Р 58346-2019, ASTM G62-14, метод B, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Пробой не допускается | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 5 | Адгезия покрытия к стали при определении методом решетчатого надреза (для покрытия толщиной не более 250 мкм), балл, не более | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013), Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2 – 1 Тип 3 – 2 Тип 4 – неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 6 | Адгезия покрытия к стали при определении методом Х-образного надреза, балл, не более | ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007), ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2 – 1 Тип 3 – 2 Тип 4 – неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 7 | Адгезия покрытия к стали при определении методом V-образного надреза, балл, не более | ГОСТ Р ИСО 21809-2-2013, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2, 3 – 1 | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 8 | Адгезия покрытия к стали при определении методом отрыва, МПа, не менее | ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2, 3 – 15,0 Тип 4 – 10,0 | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 9 | Прочность при прямом ударе, Дж, не менее | ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002), Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1,2,3 – 5 Тип 4 – неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует, указывается № п. и № протокола ЛИ) |
| 10 | Стойкость покрытия при трёхточечном изгибе | ГОСТ Р 58346-2019 (приложение Г) , Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1,2,3 – не допускается разрушения и отслаивания покрытия в месте изгиба Тип 4 - неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указвается № п. и № протокола ЛИ) |
| 11 | Стойкость покрытия к истиранию (потеря массы) на абразиметре Табера (абразивные круги CS-17 при нагрузке 1000 г, 1000 циклов), мг, не более | ASTM D 4060-14, ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | 60 для всех типов | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 12 | Стойкость к воздействию дистиллированной воды при температуре (90±3)0С, в течение 1000 часов: | ГОСТ 9.403-2022 метод А, ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1,2,3: 1. Разрушения покрытия не допускаются. 2. Не допускается пробой покрытия. 3. Адгезия методом решетчатого и Х-образного надреза – не более 2 баллов. 4. Адгезия покрытия к стали методом V-образного надреза – не более 3 баллов. 5.Не допускается снижение адгезии методом отрыва более 40 % от исходного значения и коррозия в месте отрыва. 6. Прочность при ударе – не менее 4 Дж. Тип 4: 1. Не допускаются разрушения покрытия в виде растрескивания, отслаивания, точечной коррозии. 2. Не допускается снижение адгезии методом отрыва более 40% исходного значения и коррозия в месте отрыва покрытия | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 13 | Стойкость к воздействию имитатора нефтепродуктов (смесь 50% о- ксилол, 50% толуол) при температуре (20±3) 0C в течение 1000 часов | ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 14 | Стойкость к воздействию 10% раствора HCL* при температуре (50±3) °C в течение 120 часов | ГОСТ 9.403-2022 метод А, ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 15 | Стойкость к воздействию 10% раствора NаOH при температуре (50±3) °C в течение 120 часов | ГОСТ 9.403-2022 метод А, ГОСТ Р 58346-2019, Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 16 | Стойкость к воздействию водяного пара температуре 100 °С и атмосферном давлении в течение 30 циклов | ГОСТ 9.409-88 метод Б, ГОСТ Р 58346-2019 Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 17 | Стойкость к циклическому изменению температуры (-600C или + 600C) в течение 30 циклов | ГОСТ 27037-86, ГОСТ Р 58346-2019 Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 18 | Морозостойкость, воздушная среда (-60 ± 3) °С, 3 ч | ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1, 2, 3: Тип 1, 2, 3: Прочность при ударе - не менее 4 Дж. Тип 4: неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 19 | Теплостойкость, воздушная среда (+60 ± 3) °С, 3 ч | ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» (приложение 3 ТЗ) | Тип 1, 2, 3: Тип 1, 2, 3: Прочность при ударе – не менее 4 Дж. Тип 4: неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 20 | Стойкость к воздействию агрессивной среды под давлением при максимальной температуре эксплуатации (декомпрессионное отслаивание): • жидкая фаза – 5 % раствор NaCl с растворёнными газами, газовая фаза – 10,0 МПа (3,0 МПа CO2 + 7,0 МПа N2), время выдержки -24 ч, температура испытаний (Тип 1 - 80, Тип 2 - 100, Тип 3 - 130°С), время сброса давления не более 5 с | ГОСТ Р 58346-2019 (приложение Д), Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Тип 1,2,3: 1. Разрушения покрытия не допускаются. 2. Не допускается пробой покрытия. 3. Адгезия методом решетчатого и Х-образного надреза – не более 2 баллов. 4. Адгезия покрытия к стали методом V-образного надреза – не более 3 баллов. 5.Не допускается снижение адгезии методом отрыва более 40 % от исходного значения и коррозия в месте отрыва. 6. Прочность при ударе – не менее 4 Дж. Тип 4: неприменимо | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 21 | Стойкость к воздействию агрессивной среды под давлением при максимальной температуре эксплуатации: • жидкая фаза – 5 % раствор NaCl с растворёнными газами, газовая фаза – 10,0 МПа (5,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2), температура испытаний (Тип 1 – 80 °С, Тип 2 - 100 °С, Тип 3 - 130°С), время выдержки - 240 ч, время сброса давления не менее 10 мин. | ГОСТ Р 58346-2019 (приложение Д), Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 22 | Стойкость к воздействию агрессивной среды под давлением при максимальной температуре эксплуатации: • жидкая фаза – 5 % раствор NaCl с растворёнными газами, газовая фаза – 10,0 МПа (1,0 МПа H2S + 4,0 МПа CO2 + 5,0 МПа N2), температура испытаний (Тип 1 - 80 °С, Тип 2 - 100 °С, Тип 3 – 130°С), время выдержки – 240 ч, время сброса давления не менее 10 мин. | ГОСТ Р 58346-2019 (приложение Д), Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» |  | Указывается результат из протокола ЛИ | Стойкое (Нестойкое, указывается по каким показателям, с указанием № п. и № протокола ЛИ) |
| 23 | Общая толщина покрытия с праймером, (от Мин и до Мах). Допустимое отклонение: не менее рекомендуемого производителем значения, увеличение не более чем в 2 раза от рекомендуемого производителем ЛКМ | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Программа ЛИ ООО «РН-БашНИПИнефть» | Согласно рекомендациям производителя материала покрытия. Не допускается снижение толщины покрытия менее рекомендуемой производителем. Не допускается увеличение толщины покрытия более чем в 2 раза рекомендуемой | Указывается результат из протокола ЛИ | Соответствует (Не соответствует) |
| 24 | Снижение массы отложившихся АСПО на поверхности металла с покрытием при стендовых испытаниях на нефти группы месторождений в % по сравнению с черной трубой | Методика испытаний защитных покрытий на способность предотвращения осаждения АСПО на НКТ. Приложение 4 Типовых требований Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб» | Тип нефти смолисто-асфальтенового типа (СА) СА-АСПО1 и СА-АСПО2 критерий эффективности – 33%, тип нефти смолисто-асфальтенового типа (СА) СА-АСПО3 критерий эффективности – 28% . Тип нефти парафинового типа (П) П-АСПО1 критерий эффективности – 27%, тип нефти парафинового типа (П) П-АСПО2 и П-АСПО3 критерий эффективности – 18% . Тип нефти смешанного типа (С) С-АСПО1 критерий эффективности – 27%, тип нефти смешанного типа (С) С-АСПО2 и С-АСПО3 критерий эффективности - 18%* | Указывается результат из отчета стендовых испытаний | Допускается к применению или не допускается к применению* |

Примечания.

* – Для нефтей с содержанием АСПО более 40% результаты стендовых испытаний не распространяются. Необходимо проведение ОПИ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам экспертизы результатов ЛИ и стендовых испытаний полимерного покрытия на основе тип и марка применяемых ЛКМ – грунтовки и основного материала покрытия, номер технических условий, проведенных в ИЛ наименование организации можно сделать следующие выводы:

1. ЛИ проведены в полном в неполном объеме и в соответствии с «Программой испытаний защитных покрытий внутренней поверхности НКТ».

2. Покрытие НКТ полное наименование системы лакокрасочного покрытия включая грунт или праймер, с указанием марки и специальной модификации покрытия, а также основного типа применяемого покрытия, нанесенного по техническим условиям номер технических условий на внутреннюю поверхность образцов стальных НКТ Ø 73х5,5 мм в заводских условиях наименование предприятия-изготовителя трубной продукции соответствует или не соответствует Типу 1 или 2 или 3 или 4 согласно Техническим требованиям к внутренним защитным покрытиям системы НКТ и Муфты». При отрицательном заключении указывается причина несоответствия (несоответствие условий испытаний, несоответствие полученных результатов по конкретным показателям и т.д.).

3. По результатам испытаний покрытие сохраняет защитные свойства в условиях смешанной углекислотной и сероводородной коррозии при наличии положительных результатов испытаний в автоклаве с содержанием сероводорода и углекислоты.

4. По результатам стендовых испытаний покрытие допускается или не допускается к промышленному применению

Приложения. 1. Протоколы испытаний.

2. Документы на применяемые лакокрасочные материалы (Свидетельство о государственной регистрации, паспорт качества, технические характеристики или технические условия).

3. Область аккредитации лаборатории, проводившей испытания.

4. Отчет по результатам стендовых испытаний.

Подписи:

Должность			подпись		Фамилия И.О.

Должность			подпись		Фамилия И.О.