ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ»

ПРОГРАММА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П1-01.05 ТТР-0002

ВЕРСИЯ 3

МОСКВА

2024

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

4.	ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ	7

4.1.	ПОДБОР СКВАЖИН КАНДИДАТОВ	7

4.2.	ЗАВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ И СПУСК	7

4.3.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ	7

4.4.	ПОДЪЁМ ОБОРУДОВАНИЯ	8

5.	РАССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЗА	10

6.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ	11

7.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	12

8.	ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ	13

9.	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14

10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТ НА ПОДЪЁМ/СПУСК ПОДВЕСКИ  НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ	18

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа устанавливает единый порядок действий при проведении ОПИ системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, с целью подтверждения возможности испытуемого внутреннего защитного покрытия противостоять образованию различных типов АСПО, в условиях эксплуатации и на объектах ОГ с учетом разделения возможных отложений по типам:

- смолисто-асфальтеновые отложения П/(С+А) <0,9;

- смешанные П/(С+А) ≈ 0,9−1,1;

- парафиновые отложения П/(С+А)> 1,1,

а также с учетом способов подъема ГЖС УЭЦН, УЭВН, фонтан, в разрезе групп скважин по дебиту (0-50; 51-125; 126-300; более 300) м3/сут.

Программа разработана в соответствии с требованиями, указанными в п. 1, п. 2 Таблицы 4 Приложения 1 настоящих Типовых требований.

- ЦЕЛИ

Основной целью проведения промысловых испытаний является проверка надёжности работы системы НКТ с внутренним нанесенным защитным покрытием в действующих нефтяных добывающих скважинах ОГ, при эксплуатации с ОФ негативно влияющих на эксплуатацию ГНО – «АСПО» (смолисто-асфальтеновые, смешанные и парафиновые отложения). Оценка эффективности использования ОБОРУДОВАНИЯ на основании анализа полученных ЛИ и итогов промысловых испытаний.

- ЗАДАЧИ

С помощью настоящей Программы решаются следующие задачи:

- установка порядка ЛИ в соответствии с настоящими Типовыми требованиями;

- установление порядка этапов промысловых испытаний;

- установление порядка взаимодействия в ОГ;

- установление критериев оценки эффективности промышленного применения НКТ с защитным покрытием на фонде скважин, подверженных отложениям АСПО 
(смолисто-асфальтеновые, смешанные и парафиновые отложения);

- оценка показателя эксплуатационных свойств (заявленных характеристик) покрытий в условиях негативного влияния ОФ;

- техническая оценка эффективности использования защитной системы от негативного влияния ОФ АСПО;

- на основании анализа полученных результатов промысловых испытаний сформировать инженерно-техническое заключение о наличии или отсутствии обоснования для внедрения защитной системы НКТ с внутренним покрытием на объектах добычи нефти ОГ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Определить период программы проведения промысловых испытаний, не менее 90 суток по факту вывода на эксплуатационный режим.

НКТП должно обеспечить:

- возможность проведения СПО с использованием стандартного оборудования, инструмента и материалов (смазки).

Технологическая служба ОГ должна обеспечить:

- вызов специалистов Завода-изготовителя НКТП для участия в спусках, подъёмах и промежуточных осмотрах ОБОРУДОВАНИЯ;

- сбор и анализ контролируемых параметров для подведения итогов внедрения НКТП в течение всего периода программы ОПИ.

- отсутствие любых видов работ и услуг по предупреждению и удалению АСПО с внутренней поверхности испытуемых НКТП в период проведения ОПИ.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подбор скважин кандидатов проводиться согласно геолого-технических параметров скважин, а также из перечня осложнённого фонда скважин «АСПО» (категория № 1) Параметры скважины для испытаний приведены в Таблице 1.

Объектом испытания является подвеска НКТ с системой внутреннего защитного покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК и имеющая следующие характеристики:

  - тип НКТ – ____________ мм;

  - группа прочности__________;

  - количество – ______ шт, _________ м;

  - тип применяемой резьбы – _____________________;

  - тип применяемого покрытия: _________ (в соответствии с Приложением 5 Типовых требований Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация 
насосно-компрессорных труб»);

  - марка покрытия – _____________;

  - защита элементов подвески внутренним защитным покрытием – 100%;

  - наименование производителя покрытия – ________________;

  - наименование предприятия по нанесению покрытия – ____________________.

Испытания системы внутреннего защитного покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК проводятся в скважинах с наличием негативно влияния АСПО (АСПО; смешанные; парафиновые отложения), месторождения___________.

Цель применения покрытия – определение возможности повышения эффективности эксплуатации за счет предотвращения негативного влияния АСПО.

Модернизированные НКТ и ЭТК с нанесенным защитным покрытием (или поставленные в адрес ОГ готовый комплект с покрытием) спускается на всю глубину подвески насосного оборудования. Патрубки и переводники должны быть поставлены совместно с компоновкой НКТ:

Подвесные патрубки ххх*ххх. мм – __шт (___ м).

Подгоночные патрубки L –__м хх*хх мм – __шт.

Особые условия поставки: защита межниппельного пространства муфты НКТ этим же покрытием. Нанесение покрытия на первые три нитки и торцы ниппельной части резьбы.

Таблица 1

| № П/П | ПАРАМЕТРЫ | ЕД. ИЗМ. | МЕТОД КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРА | ФАКТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР СКВАЖИН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Параметры условий эксплуатации защитного покрытия системы НКТ-муфта в ОГ |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальная пластовая температура в ОГ | 0С | Тех. режим скважин |  |  |
| 2 | Конструкция скважины |  | Тех. режим скважин |  |  |
| 3 | Смолисто-асфальтеновый – П/(С+А) <0,9 | Да или Нет | ИС «Мехфонд» блок «Осложнение» |  |  |
| 4 | Смешанный – П/(С+А) ≈ 0,9−1,1 | Да или Нет | ИС «Мехфонд» блок «Осложнение» |  |  |
| 5 | Парафиновый – П/(С+А)> 1,1 | Да или Нет | ИС «Мехфонд» блок «Осложнение» |  |  |

До начала реализации ОПИ в обязательном порядке проконтролировать результаты ЛИ в соответствии с требованиями Приложения 5 настоящих Типовых требований. Также предоставить экспертное заключение от ООО «РН-БашНИПИнефть» о соответствии полученных результатов лабораторных исследований.

- ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

## ПОДБОР СКВАЖИН КАНДИДАТОВ

Подбор скважин-кандидатов для проведения опытно-промысловых испытаний осуществляет Служба ДНГ ОГ из текущих отказов по приоритету из скважин с наличием факта негативного влияния АСПО категория № 1 и находящихся под защитой методом скребкования НКТ от АСПО с наличием подтверждённого МОП.

Таблица 2

Перечень скважины кандидатов для реализации ОПИ

| № П.П. | № СКВ | ТИП АСПО | ГРУППА ПО ДЕБИТУ (0-50; 51-125; 126-300; БОЛЕЕ 300) | Н СПУСКА НКТ (М) | СКРЕБКОВАНИЕ НКТ МОП (РАЗ / СУТ.) ДО ОПИ | ЗОНА ОТЛОЖЕНИЯ АСПО НА НКТ М. (ОТ / ДО) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ЗАВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ И СПУСК

Контроль за завозом оборудования на скважину, ознакомлением с программой ОПИ (проводится одновременно с решением о спуске НКТ с покрытием (при выдаче план-заказа на ТКРС)), проведением СПО осуществляет Служба по КРиЭО ОГ для механизированной добычи или Служба ТКРС ОГ. Служба ДНГ ОГ должна известить Завод-изготовитель НКТ с внутренним защитным покрытием не позднее, чем за 3 суток (до начала спуска), для составления и подписания акта (Приложение 1). В случае невозможности присутствия представителя ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, спуск производится без его участия.

В процессе спуска ОБОРУДОВАНИЯ фиксируются данные момента свинчивания НКТ, данные опрессовки НКТ с занесением информации в акт проведённых работ (Приложение 1).

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

Эксплуатация и обслуживание в процессе работы ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется Технологическая служба ОГ.

В процессе проведения испытаний производится занесение, мониторинг и контроль следующих параметров Технологической службой ОГ:

- режим эксплуатации добывающих скважин (Qж, Qн и прочие параметры, на основании действующего Технологического регламента Компании № П1-01.05 ТР-0001 «Подбор оборудования, запуск, вывод на режим и эксплуатация скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов»;

- причины внутри суточных остановок скважин, на которых установлены подвески из НКТ опытной партии;

- количество СПО каждой опытной подвески;

- количество отбракованных труб каждой подвески опытной партии при проведении технологических ремонтов скважин;

- продолжительность безотказной наработки подвесок без учета остановки скважин по причинам, не связанным с подвеской НКТ;

- проявление повреждения покрытия в местах сдавливающих и растягивающих нагрузок в местах прилегания трубного ключа, контакта с клиновой подвеской, на внутренней стороне ниппельной части.

Обеспечить в период проведения ОПИ:

- исключение всех видов работ и услуг по предупреждению и удалению АСПО с внутренней поверхности испытуемых НКТ в период проведения ОПИ.

Работы по спуску НКТП, а также работы по извлечению из скважины производятся по согласованию с Технологической службой ОГ. При этом необходимо обеспечить возможность присутствия Завода-изготовителя НКТП. По результатам спуска или извлечения НКТП составляется акт о состоянии НКТП, подписанный представителем Завода-изготовителя НКТП, ТКРС и Технологической службой ОГ.

## ПОДЪЁМ ОБОРУДОВАНИЯ

Подъем НКТП осуществляется при возникновении ситуации, в которой требуется подъём внутрискважинного оборудования в течение периода подконтрольной эксплуатации (90 суток) по причине его ненадлежащей работы и отклонения в работе ГНО (насос, погружной кабель и т.п.) или по истечении периода подконтрольной эксплуатации (90 суток):

- Технологическая служба ОГ при составлении план-заказа на ТКРС указывает о недопущении сбития сливного клапана НКТ обычным металлическим ломиком;

- Технологическая служба ОГ извещает о планируемой дате подъёма Завод-изготовитель НКТП не позднее, чем за 3 суток (до начала подъёма) для контроля проведения СПО, составления и подписания акта. В случае невозможности присутствия представителя Завода-изготовителя НКТП, подъём производится без его участия.

При подъёме в обязательном порядке расширенной комиссией (Службой по КРиЭО ОГ для механизированной добычи, Завода-изготовителя НКТП, представителя ТКРС) проводится: подъем УЭЦН с системой внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, визуальный осмотр внешней и внутренней полостей НКТП с фото фиксацией (Службой по КРиЭО ОГ для механизированной добычи) состояния выявленных дефектов, наличия АСПО, по результату составляется акт (Приложение 1). Если при подъеме в период (60-90суток) и визуальном осмотре НКТП не было выявлено дефектов, влияющих на дальнейшую эффективность системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, наличия отложений АСПО, то проведение ОПИ считается успешным, составляется инженерный отчет (Приложение 2).

При выявлении в периоде подконтрольной эксплуатации НКТП (до 90 суток) влияния ОФ, а именно:

- наличие отложений АСПО на системе внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК;

- различных видов дефектов защитного покрытия (расслоение, сколы, трещины, вздутие и т.д.);

производится фото фиксация состояния выявленных дефектов, наличия АСПО, данные отражаются в акте (Приложение 1), проведение ОПИ считается не успешным, составляется инженерный отчет (Приложение 2) о неэффективности системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК при влиянии ОФ – АСПО.

Если при подъеме в период (0-60суток) и визуальном осмотре не было выявлено дефектов, влияющих на дальнейшую эффективность системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, а также следов наличия отложений АСПО проведение ОПИ считается не законченным, составляется акт в соответствии с Приложением 1 и ОПИ системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК продолжается на период, установленный данной программой ОПИ.

- РАССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЗА

Проведение всех работ по расследованию отказа, ревизии и дефектации НКТП провести с обязательным участием Технологической службы ОГ, Завода-изготовителя НКТП, представителя осуществляющего работы по ТКРС). Результаты расследования отказа ОБОРУДОВАНИЯ оформляются актом в соответствии с п. 11 Таблицы 11 Приложения 1 Типовых требований Компании № П1-01.05 ТТР-0473 «Расследование отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда скважин».

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

После окончания срока испытания системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, (не менее 90 суток), проводится совместная оценка эффективности работы, и делается заключение о его эффективности.

Результаты испытаний отражаются в акте заключения и признаются положительными при выполнении следующих условий:

- отсутствие наличия АСПО на НКТ с внутренним покрытием;

- отсутствие работ по предотвращению и удалению АСПО системой внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК;

- отсутствие отказов в результате влияния АСПО на системе внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК, целостность покрытия, отсутствие расслоение, трещин и сколов.

Таблица 3

Критерии эффективности

| № | КРИТЕРИИ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Для скважин, осложнённых АСПО |  |  |
| 1 | МОП по очистке НКТ от АСПО | Отсутствие МОП |
| 2 | Образование АСПО | Отсутствие отложений АСПО во время проведения ОПИ на внутренней поверхности НКТП |
| 3 | Затраты на удаление АСПО | Отсутствие дополнительных затрат на проведение операций по обработке лифта НКТП от отложений АСПО в процессе эксплуатации скважины |
| 4 | Целостность покрытия | Покрытие в процессе эксплуатации не должно терять своих технических характеристик на всем протяжении проведения ОПИ |
| 5 | Срок ОПИ | Не менее 90 суток (либо от 60 до 90 при отказе ГНО) |

В случае соблюдения данных требований считать завершение программы ОПИ с положительным результатом, система внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК признаётся эффективной для использования в условиях эксплуатации скважин с ОФ АСПО.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Результаты испытаний с периодом эксплуатации не менее 90 сут. (либо от 60 до 90 при отказах ГНО, не связанных с отказом системы внутреннего покрытия НКТ, муфты НКТ и ЭТК), оформляются в виде инженерного отчета (Приложение 2) с участием Службы по КРиЭО ОГ для механизированной добычи, представителя Завода-изготовителя НКТП и утверждаются в установленном в Обществе порядке.

В итоговый инженерный отчет заносятся сведения о режиме эксплуатации НКТП.

Итоговый инженерный отчет является основанием для выдачи заключения о работоспособности подконтрольного НКТП в условиях месторождений ОГ.

Результаты испытаний НКТП являются достоянием ОГ и Завода-изготовителя НКТП.

По окончанию реализации ОПИ производится оценка достижения утвержденных программой критериев эффективности, составляется итоговый инженерный отчет (Приложение 2), который является основанием для выдачи заключения работоспособности подконтрольных НКТП в условиях месторождения ОГ, и даются рекомендации по дальнейшему применению НКТП.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

При выполнении работ по нанесению внутреннего защитного покрытия на НКТ Служба по КРиЭО ОГ для механизированной добычи может контролировать:

- хранение и несение защитного покрытия на НКТ;

- складирование НКТ, принадлежащих ОГ на стеллажах отдельно от оборудования других предприятий;

- не менее чем за сутки запрашивать извещение о количестве готовых к отгрузке НКТ, планируемых дате и времени отгрузки;

- обеспечение сохранности оборудования ОГ в период его нахождения на территории нанесения внутреннего защитного покрытия;

- иметь допуск Службы по КРиЭО ОГ для механизированной добычи на территорию и производственные цеха для осуществления контроля исполнения договорных обязательства в части соблюдения технических условий и требований, инвентаризации имущества собственности ОГ и других целей, предусмотренных договорными обязательствами.

- передачу ОГ модернизированную НКТП, в упаковке, на трубные площадки или склады ОГ с прилагаемыми сертификатами (паспортами) качества на модернизацию и транспортными ярлыками в каждом пакете.

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные телефоны технических специалистов, участвующих в промысловых испытаниях:

- Контактные данные технических специалистов, участвующих в промысловых испытаниях:

- Представители ОГ:

- …;

- ….

- Представители Завода-изготовителя:

- …;

- ….

- Иные представители:

- …;

- ….

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Типовой программе опытно-промышленных испытаний

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт на подъём/спуск подвески насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием | Включено в настоящий документ |
| 2 | Инженерный отчет по результатам выполнения опытно-промышленных испытаний | Включено в настоящий документ |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТ НА ПОДЪЁМ/СПУСК ПОДВЕСКИ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

| Акт на подъём/спуск подвески НКТ с внутренним защитным покрытием дата «__»_____ 20__г Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _______________________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _______________________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _______________________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность cоставили настоящий акт по факту проведения первичных, для ремонта скважины – подъем, спуск (нужное подчеркнуть) СПО на скважине с подвеской из опытных НКТ _________________ Характеристики месторождения и скважины, процесса СПО и подвески соответствуют нижеуказанному: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения по месторождению: |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион / ЦДНГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер куста |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество НКТ с покрытием, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал спуска НКТ с покрытием, м (от устья) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения по подвеске НКТ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа прочности |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер НКТ (DxS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муфт |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения по СПО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация по опрессовке подвески перед подъемом или спуском скважины (давление, тип жидкости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок наработки подвески до момента СПО, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина остановки скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая глубина спуска УЭЦН, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество НКТ в подвеске, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний момент свинчивания или развинчивания |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха вовремя СПО, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечания: |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние повреждения НКТ с защитным покрытием (указывается место и характер повреждений) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефекты резьбы ниппелей и муфт НКТ с защитным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отложений АСПО на внутренней поверхности НКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое решение по НКТ с защитным покрытием по результату осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность _________________________ ________________________________ Фамилия И.О должность |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Текст, выделенный серой заливкой и курсивом, подлежит замене

Текст, не выделенный цветом, не подлежит изменению

Текст, выделенный серым шрифтом и курсивом (пояснения), подлежит удалению

Шаблон инженерного отчета о завершении ОПИ.

УТВЕРЖДАЮ:

должность полное наименование ОГ с указанием
организационно-правовой формы

_______________ И.О. Фамилия

«___» __________ 20__г.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТЧЕТ по результатам выполнения ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

«Технология/Название ОПИ»

«Проблематика»

«Управление (СП ОГ)»

Название – строго в соответствии с наименованием в утвержденном плане

(итоговый отчёт по состоянию на XX.XX.XXXX г.)

Руководитель проекта ОПИ: Фамилия И.О., должность, контактный телефон, e-mail

Куратор проекта от ОГ: Фамилия И.О., должность (если определен)

Курирующее ПСП ПАО «НК «Роснефть»: наименование структурного подразделения (если определено)

Куратор от ПСП ПАО «НК «Роснефть»: Фамилия И.О., должность (если определен)

Курирующий КНИПИ (если определен): наименование КНИПИ

Куратор от КНИПИ: Фамилия И.О., должность (если таковые имеются)

1. Наименование технологии, испытываемой в рамках проекта ОПИ:

2. Обзор проекта ОПИ:

Проект предусматривает проведение опытно-промысловых испытаний …

2.1. Описание проблематики, на решение которой направлена рассматриваемая технология:

- Проблематика

- текущий применяемый способ решения проблематики (если имеется)

2.2. Цель проекта ОПИ:

- испытать

- оценить критерии применимости

- уточнить

2.3. Описание теоретических основ рассматриваемой технологии:

- теор. основы, механизм работы, принцип действия

- преимущества

- недостатки

2.4. Известные критерии применимости технологии, ограничения:

- геологические

- технологические

2.5. Краткое описание Завода-изготовителя технологии:

- наименование организации, контрактная информация

- краткое описание

- (+ ссылка на интернет источники если имеются)

- Фамилия И.О. представителя Завода-изготовителя, непосредственно участвовавшего в ОПИ

2.6. Опыт применения технологии или ее аналога в ОГ:

- локация

- объем

- сроки

- эффективность

2.7. Опыт применения технологии в других компаниях:

- локация

- объем

- сроки

- эффективность

2.8 Сравнение технологии с существующим базовым вариантом или альтернативными решениями

- наименование базового варианта и альтернативных решений

- технологические преимущества НТ над базовым вариантом/альтернативным техническим решением

- экономические преимущества НТ над базовым вариантом/альтернативным техническим решением

- недостатки НТ по сравнению с базовым вариантом/альтернативным техническим решением

2.9. Утвержденные критерии оценки эффективности применения технологии

- численные технологические показатели, достижение которых позволяет признать технологию целесообразной к применению в ОГ и включению в бюджет следующего года (обязательно)

- логические критерии (да/нет) (при необходимости)

2.10. Типовая программа проведения испытаний:

- необходимые исследования до применения технологии (геофизические исследования скважин, гидродинамические исследования скважин, замеры режима работы скважин и т.п.)

- программа работ/схема/порядок действий, связанные непосредственно с испытанием технологии

- необходимые исследования после применения технологии (ГИС, ГДИС, замеры и т)

- схема/алгоритм отслеживания/мониторинга параметров работы/эффекта

2.11 Оценка рисков проекта:

- временные (сроки реализации);

- качество проведения ОПИ

- конструкционные

- технологические

- производственные

- управленческие

- административные

- юридические

3. Реализация проекта

- Период выполнения ОПИ и мониторинга результатов

- Объем испытаний

- Хронология испытаний

- Анализ результатов

4. Оценка результатов

4.1. План-факт анализ достижения критериев оценки эффективности технологии

- Плановые значения критериев

- Достигнутые/фактические значения критериев

- Анализ

5. Выводы и рекомендации

5.1. Заключение по технической эффективности

- Заключение по технологической эффективности (формулировать четко и однозначно)

- Заключение по целесообразности внедрения/тиражирования/применения/включения в бюджет следующего года (формулировать четко и однозначно)

5.2. Заключение по целесообразности внедрения

- Технология рекомендована к внедрению / технология НЕ рекомендована к внедрению / Технология рекомендована к внедрению с ограничениями (для определённых условий)

- Планирует ли ОГ, где проводились ОПИ внедрять технологию

- Потенциальный (общий) объем внедрения в ОГ

5.3. Заключение по целесообразности учета результатов ОПИ при разработке или актуализации документации Системы типового проектирования Компании (СТПК)

- Технология рекомендована к учету в: Документации типового проектирования Компании (ДТПК), Типовая заказная документация (ТЗД), Типовые технические решения (ТТР) и Типовые проектные решения (ТПР) для объектов обустройства месторождений Компании / Правила проектирования объектов обустройства месторождений и шаблоны форм проектной документации / Системообразующие ЛНД для Системы типового проектирования Компании

- Указать объект применения данного типа СТПК

5.4. Извлеченные уроки

Описание знания, полученные из опыта (удачного или нет) выполнения ОПИ, для улучшения деятельности в будущем, которые необходимо учесть при внедрении/масштабировании НТ или при организации схожих ОПИ.

- Описание ситуации и последствия

- Причина реализовавшегося события

- Решение (что было сделано)

- Рекомендации на будущее

5.5. Дальнейшие планы по внедрению/тиражированию технологии

в отличие от п. 5.2 – конкретные (утвержденные, запланированные) планы внедрения

- локация, критерии выбора и объекты для внедрения

- объем

- сроки

- прочее

Подписи:

Руководитель проекта 				подпись		Фамилия И.О. должность

Куратор проекта от ОГ 				подпись		Фамилия И.О. должность